	Teknik Bülten 
	Selülozik Primer Astar

(55B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Döküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	SPA-01

01

01.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	21.02.2006                                            (Nitrocellulose Industrial Primer) 
	Ecelak Bülten No: ST-0550

	Tip 
	Nitroselüloz rezin asıllı, alkid reçinesiyle plastifiye edilmiş, hızlı kuruyan, metal yüzeyler için hazırlanmış bir astar boyadır.

	Renk 
	Gri, kırmızı, yeşil, siyah, beyaz ve 55B serisindeki renklere göre

	Solid miktarı %
	%  60 ± 2   Ağırlıkça (Renklere göre değişir.)
	DIN 53 216

	Viskozite  
	400  ± 80     sn/20°C      (DIN 4 Akış kabıyla)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.25 - 1.35 gr/cm3    (Renklere göre değişir.)
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Metal yüzeylerde her tip selülozik sonkat boya astarı olarak kullanılır. 


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Püskürtme (Alttan hazneli 1.8 mm meme çaplı pistole ) ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Selülozik Tiner 312 ile % 45 – 55 oranında pistole uygulaması için inceltilir.

	Uygulama Viskozitesi
	18 - 20 sn/20°C (havalı püskürtme yada daldırma ile)
	DIN 53 211

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı, uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalı ve uygulama uzman kişilerce yapılmalıdır.  


· Metal yüzeylerdeki paslar ve kabuklar en iyi yöntem olan kumlama işlemiyle temizlenir. Kumlama olanağı yoksa en azından elle bir tel fırça yardımıyla yüzeydeki paslar kabartılıp kıl fırça yada bir bezle silinir. İyi bir adhezyon ve antikorozif özellik için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır.
· Gerekirse ECELAK Metal Temizleyici ile silinerek boyanın koruyucu özelliği ve yüzeye yapışması geliştirilir. 
· İnceltme yapılıp uygulama öncesi hazırlanan astar 1-2 dakika bekletildikten sonra önce ilk kat ince, ikinci kat normal kalınlıkta olacak şekilde 20-30 dakika ara ile iki kat atılır. İstenirse 4 – 6 saat sonra ince zımpara yapılır. Çok sıcak ve çok nemli havalarda Retarder kullanılmalıdır. 

· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma süresi

(Toz tutmama süresi) 
	10 – 25   dakika/20°C (uygulanan yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)

	Sertleşme süresi 
	6 - 10 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.) 

	Kuru film kalınlığı
	30 – 40 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg astar, tek kat olarak pistole ile uygulamada 4-5 m², daldırma ile uygulamada 6-8 m² yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 180-230 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve renge bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1 yıl.


· Özellikle metal yüzeyler için hazırlanmış, yüzeye çok iyi tutunan, sanayi amaçlı bir selülozik astardır.

· Sert ve elastiktir. Kolay zımparalanır. Doldurucu özelliktedir. Su ve korozyon dayanıklığı sınırlıdır.

· Üzerine atılacak boyanın sağlamlığını ve dayanıklığını arttırır.

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	20.- kg  net 
	3.- kg net
	1.- kg net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















