	Teknik Bülten 
	Selülozik   

Nitrolak Yarımat Boya

(53B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Döküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	SYMB-01

01

01.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	21.02.2006                          (Nitrocellulose Industrial Silk-Gloss Finishing Lacquer) 
	Ecelak Bülten No: BY-0530

	Tip 
	Nitroselüloz rezin asıllı, alkid reçinesiyle plastifiye edilmiş, hızlı kuruyan, yarı parlak görünümlü, sonkat,  metal yüzey boyasıdır.

	Renk 
	Renk kataloğumuza bakınız.

	Solid miktarı %
	%  45 ± 5   Ağırlıkça (Renklere göre değişir.)
	DIN 53 216

	Viskozite  
	280  ± 80     sn/20°C      (DIN 4 Akış kabıyla)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.20 - 1.30 gr/cm3    (Renklere göre değişir.)
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Madeni büro eşyalarının boyanmasında, oto yan sanayiinde ve makinalarda kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Püskürtme (Alttan hazneli 1.8 mm meme çaplı pistole ) yada daldırma ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Selülozik Tiner 312 ile % 45 – 55 oranında pistole uygulaması için inceltilir.

	Uygulama Viskozitesi
	18 - 20 sn/20°C (havalı püskürtme yada daldırma ile)
	DIN 53 211

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı, uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalı ve uygulama uzman kişilerce yapılmalıdır.  


· Metal yüzeylerdeki paslar ve kabuklar en iyi yöntem olan kumlama işlemiyle temizlenir. Kumlama olanağı yoksa en azından elle bir tel fırça yardımıyla yüzeydeki paslar kabartılıp kıl fırça yada bir bezle silinir. İyi bir adhezyon ve antikorozif özellik için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır.
· Gerekirse ECELAK Metal Temizleyici ile silinerek boyanın koruyucu özelliği ve yüzeye yapışması geliştirilir. 
· Yüzey adhezyonunun artırılması istenirse ilk kat olarak ECELAK Selülozik Primer Astar yada ECELAK Alegro Sac Astarı atılır. Astar atımından yaklaşık 4-6 saat sonra boya uygulamasına geçilir. 
· İnceltme yapılıp uygulamaya hazırlanan boya 1-2 dakika bekletildikten sonra önce ilk kat ince, sonraki katlar normal kalınlıkta olacak şekilde 20-30 dakika ara ile en az iki, en çok dört kat atılır.  
· Çok sıcak ve çok nemli havalarda Retarder kullanılmalıdır. Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma süresi

(Toz tutmama süresi) 
	10 – 25   dakika/20°C (uygulanan yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)

	Sertleşme süresi 
	6 - 10 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.) 

	Kuru film kalınlığı
	28 – 38 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 4-5 m², daldırma ile uygulamada 6-8 m² yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 180-230 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve renge bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1 yıl.


· Elastik, sert ve oldukça düzgün ipeksi bir yüzey verir. Çatlama yapmaz. Gerektiği gibi uygulandığında yüzeye yapışması iyidir.Astarlı olarak kullanılırsa mekanik özellikleri artar. Özellikle beyaz renklerde sararma ve renk solması olmaz.
· Su ve korozyon dayanıklığı sınırlıdır. Solvent dayanımı sınırlıdır.

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	18.- kg  net 
	3 kg net
	1 kg net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















