	Teknik Bülten 
	Alüminyum
Yaldız Boya
(28B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Döküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	AYB-01

02

01.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	21.02.2006                                                  (Fast Air Drying Aluminium Paint)
	Ecelak Bülten No: BY-0281

	Tip 
	Hidrokarbon reçineleriyle hazırlanmış, ısıya dayanıklı, parlak sonkat bir yaldız boyadır.

	Solid miktarı %
	%  37 ± 3   Ağırlıkça 
	DIN 53 216

	Renk 
	Alüminyum parlak gümüş gri

	Viskozite  
	20  ± 5     sn/20°C      (DIN 4 Akış kabıyla)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	0.96 - 0.98 gr/cm3   
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Ekzos ve demir sobalarda, kalorifer kazanları ve benzeri cihazlarda, dış alanlarda bulunan depolama tankları ve kazanların dış koşullara karşı korunmasında kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Püskürtme, (alttan hazneli 1.8 mm meme çaplı pistole)  daldırma, fırça yada rulo ile uygulanabilir. 

	Uygulama tineri-inceltme
	Uygulama viskozitesindedir.Ayrıca inceltme gerekmez. İstenirse ECELAK Endüstriyel Tiner 302 ile % 5-10 oranında inceltilebilir. (benzin ve benzeri incelticiler boya niteliğini bozar)

	Uygulama  viskozitesi 
	18 - 20 sn/20°C (Alttan hazneli,1.8 mm meme çaplı havalı püskürtme ile)
	DIN 53 211

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak metal yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda uygulanmamalıdır.


· İyi sonuç için yüzey temizliği kaçınılmazdır. Metal yüzeyler yağ, kir ve pastan iyice temizlenir. Zımparalanır. Gerekirse kumlama yapılır. İstenirse yüzey adhezyonunu arttırmak için ECELAK  Metal Temizleyici ile silinerek boyanın koruyucu özelliği ve yüzeye yapışması geliştirilir. Yüksek performans için astar kat olarak ECELAK  Rapid Astar atılabilir.

· Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Metal alüminyum zamanla dibe çökebilir. Boyanın parlak olması için endüstriyel tinerden başka tiner ile inceltilmemelidir. Selülozik tiner ve benzin boyanın grileşmesine yol açabilir. 

· Dik yüzeylerde akma olmaması için boya fazla inceltilmemeli ve geniş açılı uygulama yapılmalıdır.

· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri
	Kuruma  Süresi 
	15 – 20 dakika/20°C dokunma kuruması gerçekleşir.

	Sertleşme süresi
	8 – 10 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.) 

	Kuru film kalınlığı
	25 - 30 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 7-8 m², fırça ile uygulamada  8-10,daldırma ile uygulamada ise 10-12 m² yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç fırça ile uygulamada 100-160 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve renge bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C +30°C arasında 1 yıl 


· Örtme gücü yüksek olduğundan ince kat halinde atılabilir.

· Kullanmadan önce ambalajında iyice karıştırılmalıdır. Özellikle uzun süre depolama sırasında metal pigmentin dibe çökme olasılığına karşı  karıştırmak gereklidir. Gerektiği gibi uygulandığında yüksek ısıya dayanıklı olup dökülme yapmaz. Hiçbir katkı eklemeden kendi halinde metalik alüminyum parlaklığındadır. Zamanla kararmaz.

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	16.- kg  net 
	2 ½.-lt net
	1 lt net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















