	Teknik Bülten 
	Sentetik
Enamel Boya

(21B serisi)
	

	Döküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	SEB-01

01

01.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	21.02.2006                                  (Air Draying Architectural Finishing Paint)  
	Ecelak Bülten No: BY-0210

	Tip 
	Uzun yağlı alkid reçinesiyle hazırlanmış hava kurumalı, sentetik, sonkat bir boyadır.

	Renk 
	Renk kataloğumuza bakınız.

	Solid miktarı %
	[image: image1.png]


[image: image2.jpg]


%  67 ± 5   Ağırlıkça     (Renklere göre değişir.)
	DIN 53 216

	Viskozite  
	140  ± 20     sn/20°C      (DIN 4 Akış kabıyla)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.28 - 1.38 gr/cm3   (Renklere göre değişir.)
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Ahşap ve metal doğramalarda, kamyon ve römork kasalarında, reklam panolarında, tabelalarda, çelik konstrüksiyonlarda, kullanılır. TS 39 a uygundur. 


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Püskürtme fırça yada rulo ile uygulanır. 

	Uygulanan yüzeyler
	Ön işlentisi yapılmış (temizlenmiş, astarlanmış) ahşap yada metal yüzeyler

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Sentetik Tiner 303 ile % 10 –20 oranında fırçayla uygulama viskozitesine inceltilebilir.

	Uygulama Viskozitesi
	18 - 20 sn/20°C (havalı püskürtme yada daldırma ile)
	DIN 53 211

	
	22 - 30 sn/20°C  (fırça ile) 
	DIN 53 211

	
	Pistole ile uygulamada yüzey akmasına karşı Ecelak Endüstriyel Tiner 302 yada Ecelak Selülozik Tiner 312  kullanılması önerilir.

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı, uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalı ve uygulama uzman kişilerce yapılmalıdır.  


Metal Yüzeyler: Metal yüzeylerdeki paslar ve kabuklar en iyi yöntem olan kumlama işlemiyle temizlenir. Kumlama olanağı yoksa yüzeydeki paslar, bir tel fırça yardımıyla kabartılıp kıl fırça yada bir bezle silinir. İyi bir adhezyon ve antikorozif özellik için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır. Metalin durumuna göre ince bir zımpara yapılır. Gerekirse ECELAK Metal Temizleyici ile silinerek boyama için uygun bir yüzey hazırlanmış olur. Ayrıca boyanın zemine iyi yapışması ve antikorozif özelliğinin daha etkili olması için ilk astar kat olarak ECELAK  Sentetik Antipas Boya atılır. Bir tam gün sonra sonkat uygulamasına geçilir. İlk kat ince, ikinci kat normal kalınlıkta olacak şekilde 3-6 saat ara ile en az iki kat sonkat boya atılır.

Ahşap Yüzeyler: Uygulanacak ahşap yüzeyler ise nemsiz ve kuru olmalıdır. Yeni boyanacak ahşap doğramalar önce iyice zımparalanır. Silinir. Ahşabın durumuna göre macun çekilir. Daha sonra ilk astar kat olarak ECELAK Sentetik Astar Boya uygulamasına geçilir. Bir tam gün sonra 3-6 saat ara ile en az iki kat sonkat boya atılır.

	Kuruma  Süresi
	4 – 6    saat/20°C(uygulanan yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)

	Sertleşme süresi
	18 - 24 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.)

	Kuru film kalınlığı
	35 – 40 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 5 - 7 m², fırça ile uygulamada ise  

9 - 10 m² yer boyar.  Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 160-220 gr/m² dir. 
(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve renge bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında  1 yıl stoklanabilir.


· Doldurma gücü yüksek tir. Antikorozif ve dekoratif  bir özellik sağlar.

· Fırça ile  kolay uygulanır. Sert  ve elastik filmler verir. Su, nem, yağmur ve paslanmaya karşı iyi dayanıklılık gösterir.

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	20.- kg  net 
	3.- kg net
	1.- kg net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















