	Teknik Bülten 
	AntiRust 

Sentetik Antipas Boya

(25B serisi)
	

	Döküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	ASAB-01

01

01.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	21.02.2006                                         (Air Draying Anticorrosive Primer)
	Ecelak Bülten No: ST-02501

	Tip 
	Uzun yağlı alkid reçinesiyle hazırlanmış hava kurumalı, pas önleyici ve koruyucu özellikte, sentetik   astar kat   bir  boyadır.

	Kod  
	[image: image1.png]


[image: image2.jpg]


15B serisi

	Renk 
	Gri, yeşil ve Kırmızı

	Solid miktarı %
	%  75 ± 5   Ağırlıkça 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	200  ± 20     sn/20°C      (DIN 4 Akış kabıyla)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.35 - 1.45 gr/cm3    
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Metal yüzeylerin paslanmasını önlemek amacıyla, istenirse yalnız olarak istenirse üzerine sonkat boya atılarak kullanılır. TS 11651 e uygundur. 


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Püskürtme fırça yada rulo ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Sentetik Tiner 303 ile % 20 – 30 oranında fırçayla uygulama viskozitesine inceltilebilir.

	Uygulama Viskozitesi
	18 - 20 sn/20°C (havalı püskürtme yada daldırma ile)
	DIN 53 211

	
	22 - 30 sn/20°C  (fırça ile) 
	DIN 53 211

	
	Pistole uygulaması için ambalajlama viskozitesindeki boya, % 15-25 oranında endüstriyel tinerle,  fırça uygulaması için ise % 15-30 oranında sentetik tiner ile inceltilir. 

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı, uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalı ve uygulama uzman kişilerce yapılmalıdır.  


· Metal yüzeylerdeki paslar ve kabuklar en iyi yöntem olan kumlama işlemiyle temizlenir. Kumlama olanağı yoksa yüzeydeki paslar, bir tel fırça yardımıyla kabartılıp kıl fırça yada bir bezle silinir.  Son olarak solventle temizlenir. 
· İyi bir adhezyon ve antikorozif özellik için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır.
· Gerekirse ECELAK Metal Temizleyici ile silinerek boyanın koruyucu özelliği ve yüzeye yapışması geliştirilir. 
· Fırça ile uygulama için sentetik tiner, pistole ile uygulamada endüstriyel tiner seçilmelidir.

· İnceltme yapılıp uygulamaya hazırlanan antipas önce ince bir kat, daha sonra normal kalınlıkta ikinci kat atılır. En az  12 saat sonra üzerine istenirse sonkat olarak  sentetik boya uygulanabilir.

Özellikleri

	Kuruma  Süresi
	6 –10    saat/20°C (metal  yüzeyine ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)

	Sertleşme süresi
	12 - 24 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.)

	Kuru film kalınlığı
	35 – 45 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg antipas, tek kat olarak pistole ile uygulamada 4 - 5 m², fırça ile uygulamada ise  

6 - 7 m² yer boyar.  Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 140-220 gr/m² dir. 
(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve renge bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,direkt güneş ışığından, ısı veren cihazlardan ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +30°C nin altında en az 1 yıl stoklanabilir. 


· Gerektiği gibi uygulandığında metal yüzeylerin uzun süre hava oksidasyonuyla paslanmasını ve çürümesini önler.

· Üzerine istenirse sonkat boya atılabilir. Üzerine atılacak boyanın sağlamlığını ve dayanıklığını arttırır

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	20.- kg  net 
	3.- kg net
	1.- kg net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















