	Teknik Bülten 
	2K Poliüretan

AcryLuxe Boya

(82B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	PAB-01

02

01.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27 Şubat 2006                         (Two Pack Aliphatic Polyurethane Finishing Paint) 
	Ecelak Bülten No: BY-08250

	Tip 
	Modifiye poliol rezin bazlı alifatik izosiyanat sertleştiricili, iki bileşenli koruyucu bir metal yüzey boyasıdır.

	Solid miktarı %
	%  45 - 60   Ağırlıkça   (karışım) renge göre değişir.
	DIN 53 216

	Viskozite  
	   120  ± 20     sn/20°C      (karışım)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.10 - 1.30 gr/cm3   (renklere göre değişir)
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Dış kullanımlı makine ve ekipmanların, tankerlerin, boru donanımlarının ve korozif ortamlarda bulunan metal aksamın, deniz araçlarının son kat boyası olarak kullanılır. 


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Püskürtme(alttan hazneli 1.8 mm meme çaplı pistole yada üstten hazneli 1.8 - 1.4 mm meme çaplı) ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Akrilik Tiner 350 ile ilk kat %20-25 ikinci %15-20 oranında inceltilir.

	Harter karışım oranı 
	2 kısım 2K AcryLuxe Sonkat  Boya              

1 kısım Akrilik Harter 495
	(Ağırlıkça)

(Ağırlıkça)

	Karışım ömrü
	3 - 6    saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir)

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu ve nemli havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


· Metal yüzeylerdeki yağ, kir, pas ve kabuklar en iyi yöntem olan kumlama işlemiyle temizlenir. Kumlama olanağı yoksa en azından yüzeydeki paslar, elle bir tel fırça yardımıyla kabartılıp daha sonra kıl fırça yada bir bezle silinmeli, ardından solventle yıkanıp zımparalanmalıdır. İyi bir adhezyon ve antikorozif özellik için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır.
· Eski boyalı yüzeylerdeki boyalar bozuk ve kabarmış durumdaysa tümüyle kazınmalı ve iyice temizlenmelidir. Karışım verilen ölçülerde ve ağırlıkça yapılmalıdır. Üniform bir görüntü elde edilinceye kadar iyice karıştırılır. Bazı durumlarda, uygulamadan önce karışım sonrası özellikle soğuk mevsimlerde  5-10 dakikalık bir ön reaksiyon süresi verilebilir. 
· Hafif metal yüzeyler için ilk astar kat olarak ECELAK Mono Sac Astarı yada ECELAK WP-1 Astar atılır. Bir gün sonra pistole yada fırça ile tek kat ECELAK 2K SLE Protek Astar uygulaması yapılır. Bu arakat astar uygulamasından 8-16 saat sonra 1-2 kat sonkat ECELAK 2K AcryLuxe sonkat boya atımına geçilir. 

· Sac yüzeyler için ise ilk astar kat olarak fırça ile ECELAK 2K SLE Epoksi Zinc Rich Primer uygulanır. 18-24 saat sonra pistole yada fırça ile ECELAK 2K HS Arakat Boya uygulamasına geçilir. 8-16 saat sonra 1-2 kat sonkat 2K AcryLuxe boya uygulanır. 

· Kapalı alanlarda yapılan uygulamalarda uygun koruyucu malzeme yada  maske kullanılmalı, uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalı ve uygulama uzman kişilerce yapılmalıdır.  Profesyonel uygulamalar içindir.

Özellikleri

	Kuruma  Süresi 
	4 – 8    saat/20°C (uygulanan yüzeye, uygulama dolgunluğuna ve neme bağlı olarak)

	Sertleşme süresi
	18 - 24 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.) kür reaksiyonu 7 gün sürer.

	Kuru film kalınlığı
	30– 40 mikron  (tek katta ortalama 80 mikron yaş film uygulamasına göre)

	Boyama-Tüketim
	1 lt karışım yapılmış boya, tek kat olarak fırça ile 40 mikron kuru film verecek şekilde 6-8 m² yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 150-200 gr/m² dir. (uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 

1.komponent  Boya 1 yıl, harter  3 ay stoklanabilir. 


· Kalıcı parlaklıktadır. Zamanla donuklaşmaz ve kabuklaşmaz. Su, nem, ve sararmaya karşı iyi dayanıklılık gösterir.

	Ambalajlama
	Komponentler 
	Bidon 
	Galon 
	Kiloluk 

	
	2K AcryLuxe Sonkat boya
	12.- kg  
	3.- kg 
	1.- kg 

	
	Akrilik Harter-495
	 6.- kg  
	1.5.- kg 
	0.5 kg 

	
	Toplam net
	18.- kg
	4.5.- kg
	1.5 kg


GÜVENLİK BİLGİLERİ

	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















