	Teknik Bülten 
	EceDur

2K Poliüretan Metalize Boya

(88B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	EPMB-01

02

01.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	21.07.2003                                        ( Two Pack Polyurethane Metallic Finishing Paint) 
	Ecelak Bülten No: BY-0880

	Tip 
	Poliol tipi rezinlerle hazırlanmış, dış etkenlere dayanıklı, dekoratif ve koruyucu, iki bileşenli poliüretan metalik boyadır.

	Solid miktarı %
	%  45 ± 5   Ağırlıkça     (karışım) 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	   80  ± 20    sn/20°C       (karışım)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.15 - 1.25 gr/cm3
	DIN 53 757

	Renk   
	Gümüş gri, Parlak alüminyum, Gross silver (iri metal) ve bunların renklileri

	Kullanım yerleri 
	Madeni eşyaların, oto yedek parçalarının, ahşap ve metal dekoratif pano ve mobilyaların boyanmasında kullanılır.


Uygulama bilgileri 

	Uygulama şekli
	Püskürtme(alttan hazneli 1.8 mmm meme çaplı), ile 2-3 Atm. basınçta uygulanır. 

	Uygulanan yüzeyler 
	Ön işlentisi ve temizliği yapılmış astarlı yada astarsız kuru metal yüzeyler. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Poliüretan Tiner yada Selülozik Tiner 312 ile  %10-15

	Harter karışım oranı 
	4 kısım Poliüretan Metalik Boya 1.Komp.              

1 kısım Poliüretan Harter 467
	(Ağırlıkça)

(Ağırlıkça)

	Karışım ömrü
	3-6    saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir)

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


· DKP sac, döküm, gibi metal yüzeyler, uygun mekanik işlemlerle temizlenebilir. Yüzeydeki paslar ve kabuklar en iyi yöntem olan kumlama işlemiyle temizlenir. Kumlama olanağı yoksa yüzeydeki paslar, elle bir tel fırça yardımıyla kabartılıp daha sonra fırça yada bir bezle silinir. İyi bir adhezyon için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır.
· Uygulamalarda iyi sonuç alabilmek için karışım verilen ölçülerde ve ağırlıkça yapılmalıdır. Üniform bir görüntü elde edilinceye kadar iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım 3-5 dakika bekletildikten sonra, pistole ile ilk kat  ince daha sonraki  normal kalınlıkta olacak şekilde 2 kat atılır. Kuru ve tozsuz bir ortamda kurumaya bırakılır. 

· Dik yüzeylerde ince katlar halinde birkaç kat atılması  akmayı önler ve daha iyi sonuç verir. karışım oranları önerilen oranlarda ve ağırlıkça yapılmalıdır. 

· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
	Kuruma  Süresi 
	1 – 4    saat/20°C (uygulanan yüzeye, uygulama dolgunluğuna ve neme bağlı olarak)

	Sertleşme süresi
	8 – 12 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.) kür reaksiyonu 7 gün sürer.

	Kuru film kalınlığı
	30 – 40 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 lt karışım yapılmış boya, tek kat olarak pistole ile 35-45 mikron kuru film verecek şekilde 4-7 m² yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 140-220 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 

1.komponent  vernik 1 yıl, harter  6 ay stoklanabilir. 


· Tam kürleşme tamamlandığında (7 gün) çoğu kimyasallardan etkilenmez. (tuzlu su, alkol, deterjan, akaryakıt, gibi) 

· Uygulanan yüzeylere üniform ve parlak bir görüntü verir. Dayanıklı ve estetik filmler verir. 

· Darbe ve sürtünme direnci yüksektir. Antistatiktir. Yüzeyde toz  tutmaz.

	Ambalajlama
	Komponentler 
	Bidon 
	Galon 
	Kiloluk 

	
	2K  Poliüretan  Metalize Boya 1.Komp.              
	16.- kg  
	3.- kg 
	1.- kg 

	
	Poliüretan Harteri-467 
	  4.- kg  
	0.75.- kg 
	0.25 kg 

	
	Toplam net
	20.- kg
	3.75.- kg
	1.25 kg


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















