	Teknik Bülten 
	2K

AcryLuxe Vernik

(88V serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	KAV-01

02

22.03.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27.02.2006                                       ( Two Pack PU Acrylic Clear Finishing Coat)
	Ecelak Bülten No: VR-08801


Teknik bilgiler 
	Tip 
	PU Akrilik rezin bazlı dış etkenlere mükemmel dayanıklı, iki bileşenli, sonkat  bir metal verniğidir.

	Solid miktarı %
	%  48 ± 5   Ağırlıkça       (karışım) 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	   100  ± 20    sn/20°C        (karışım)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.01 ± 0.01    gr/cm3              (karışım)     
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Metal yada ahşap yüzeylerin suya yağmura neme ve güneşe karşı korunmasında, deniz kenarındaki pergole, kapı pencere ve benzeri yerlerde kullanılır. 


Uygulama Bilgileri

	Uygulama şekli
	1.8 meme çaplı alttan hazneli havalı/havasız püskürtme ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Akrilik Tiner ile ilk kat %15 ikinci %10 oranında inceltilir.

	Harter karışım oranı 
	2 kısım 2K AcryLuxe Vernik              

1 kısım Akrilik Harter 495
	(hacımca)

(hacımca)

	Karışım ömrü
	3-6    saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir)

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


· Verniklenecek ahşap yüzeylerin nemsiz, kurutulmuş ve iyice temizlenip ön zımparası yapılmış olması gerekir. 

· 2 kısım vernik ile 1 kısım Akrilik Sertleştirici 495 karıştırılır. Hazırlanan karışım, uygulama şartlarına göre Akrilik Tiner ile inceltilir. Karışım 5-10 dakika bekletildikten sonra, uygulamaya geçilir. Pistole ile dik yüzeylerdeki uygulamalarda akma olabilir. Bu nedenle dik yüzeylerde ince katlar halinde birkaç kat atılması akmayı önler ve daha iyi sonuç verir. 
· Uygulamalarda iyi sonuç alabilmek için harter karışım oranları hacımca ve verilen oranlarda yapılır.  
· Ahşap yüzeylerde dolgu vernik öncesi ilk koruyucu kat olarak fırça yada süngerle ECETEX Ahşap Koruyucu (renksiz) emprenye edilir. (malzemenin ahşabın derinliğine yayılacak biçimde emdirilme işlemi.). Bir gün sonra dolgu vernik uygulamasına geçilir.

· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma  Süresi 
	4 – 8    saat/20°C (uygulanan yüzeye, uygulama dolgunluğuna ve neme bağlı olarak)

	Sertleşme süresi
	18 - 24 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.) kür reaksiyonu 7 gün sürer.

	Kuru film kalınlığı
	30 – 35 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Vernikleme-Tüketim
	1 lt karışım yapılmış vernik, tek kat olarak fırça ile 30-35 mikron kuru film verecek şekilde 7-9 m² yer vernikler. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 120-160 gr/m² dir. (uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 

1.komponent  vernik 1 yıl, harter  3 ay stoklanabilir. 


· Dış koşullara, özellikle ısı farklılıklarına, güneş ışığına ve ultraviole etkilere dayanıklıdır. 

· Darbe ve sürtünme direnci yüksektir. Silinebilir ve temizlenebilir. Zamanla solmaz ve renk değiştirmez. 

· Tam kürleşme tamamlandığında (7 gün) çoğu kimyasallardan etkilenmez. (tuzlu su. alkol. deterjan,akaryakıt,  gibi) 

	Ambalajlama
	Komponentler 
	Bidon 
	Galon 
	Kiloluk 

	
	2K  Acryluxe Vernik 1.Komp.              
	12.- kg  net
	2 ½ litre net
	1.- litre net

	
	Akrilik  Harter-495 
	  6.- kg  net
	1.25 litre net
	0.5 litre net

	
	Toplam net
	18.- kg net
	3.75.- lt. net
	1.5 litre net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















