	Teknik Bülten 
	İki Bileşenli

Wash Primer Astar

(45B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	WPA-01

02

01.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27 Şubat 2006                                                  ( Two Pack Wash  Primer)
	Ecelak Bülten No: ST-04501

	Tip 
	Özel polimerlerle hazırlanmış, asit sertleştiricili, hafif metaller için koruyucu ve yüzey hazırlayıcı Yarı saydam sarı renkte iki bileşenli bir astar boyadır.

	Solid miktarı %
	%  15 ±2   Ağırlıkça       (karışım) 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	   25  ± 5    sn/20°C       (karışım)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.00 ± 0.01    gr/cm3            (karışım)     
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Sac, çelik, özellikle alüminyum, galvaniz ve benzeri metallerin boyanın yüzeye iyi tutunması için  yüzey hazırlama  astarı olarak  kullanılır. Örtücü olmadıklarından tek başlarına kullanılmazlar.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	1.8 meme çaplı alttan hazneli havalı/havasız püskürtme ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Wash Primer Tiner ile  % 5-10 oranında inceltilir.

	Harter karışım oranı 
	4 kısım Wash Primer Astar   1.Komp.        

1 kısım Wash Primer Harter  2.Komp
	(Ağırlıkça)

(Ağırlıkça)

	Karışım ömrü
	3 - 4  saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir)

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


· Yüzeydeki paslar ve kabuklar en iyi yöntem olan kumlama işlemiyle temizlenir. Kumlama olanağı yoksa yüzeydeki paslar, bir tel fırça yardımıyla kabartılıp fırça yada bir bezle silinir. İyi bir adhezyon için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır.
· Metalin durumuna göre ince bir zımpara yapılır. Gerekirse ECELAK Metal Temizleyici ile silinerek boyama için uygun bir yüzey hazırlanmış olur. İyi sonuç alabilmek için, karışım hazırlanırken komponentlerin önerilen oranlarda ve ağırlıkça yapılması gerekir. Karışım üniform bir görüntü elde edilinceye kadar iyice karıştırılır. 

· Karışım sonrası hava koşullarına göre inceltilerek uygulamaya hazırlanan boya, 5-10 dakika bekletildikten sonra pistoleyle  ince bir kat olarak uygulanır. Kapatıcı bir astar boya değildir. Bu nedenle , kapatması için kalın uygulamadan kaçınmalıdır. Kalın film halinde uygulama yüzeye iyi yapışmasını engelleyebilir. Tam sertleşme olduktan sonra en geç 6 saat sonra sonkat boya uygulamasına geçilir. 
· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma  Süresi 
	15 – 30 dakika/20°C (ilk kuruma) uygulanan yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak

	Sertleşme süresi
	4 - 6 saat/20°C   

	Kuru film kalınlığı
	12-18  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg karışım yapılmış astar boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 8 - 10 m²  yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 100-180 gr/m² dir. (uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında,  ayrı ayrı her iki bileşen de 1 yıl stoklanabilir.


· İyi uygulandığında metal yüzeylere, özellikle, alüminyum gibi hafif metallere adhezyonu çok iyidir. Bu tip metallerin daha sağlam ve daha dayanıklı boyanabilmeleri için uygun bir yüzey hazırlar. Üzerine atılan boya metal yüzeye iyi tutunur. Zamanla çıkmaz ve dökülmez. Metalin korozyona dayanıklığını arttırır. Sert ve metal yüzeylere çok iyi tutunan bir astar boyadır. Kimyasal ve darbe direnci yüksektir. 

· Renk uyumu sağlandığında, sonkat boyanın kapatıcılığını arttırır. Üzerine atılacak sonkat boyanın kimyasal ve mekanik özelliklerini arttırır. Sonkat boyanın yaşlanmasını geciktirir. Çoğu kimyasal maddelere, özellikle alkalilere ve deniz suyuna dirençlidir.

	Ambalajlama
	Komponentler 
	Bidon 
	Galon 
	Kiloluk 

	
	Wash Primer  Astar 1.Komp.              
	16.- kg  
	3.- kg 
	1.- kg 

	
	Wash Primer Harter
	  4.- kg  
	0.75.- kg 
	0.25 kg 

	
	Toplam net
	20.- kg
	3.75.- kg
	1.25 kg


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















