	Teknik Bülten 
	EceSol   

Güneş Kollektör Boyası

(47B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Döküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	EGKB-01

01

01.08.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27.02.2006                                                  (Industrial Solar Paint) 
	Ecelak Bülten No: BY-0476

	Tip 
	Güneş kollektörlerinin gün ışığını absorbe eden yüzeyleri için, termoplastik akrilik ve modifiye alkid reçinesiyle özel olarak formüle edilmiş, mat siyah bir boyadır.

	Renk 
	Mat siyah

	Solid miktarı %
	%  55 ± 5   Ağırlıkça 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	250  ± 50     sn/20°C      (DIN 4 Akış kabıyla)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.30 - 1.35 gr/cm3    
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Astar kat olmaksızın güneş kollektörleri ve benzeri cihazlarda güneş ısısını absorblayacak yüzeylerde kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Püskürtme (Alttan hazneli 1.8 mm meme çaplı pistole ) ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Endüstriyel Tiner 302 ile inceltilir. İnceltme oranı, ortam sıcaklığına ve uygulamaya bağlı olarak % 20-30 oranında  değişebilir.

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı, uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalı ve uygulama uzman kişilerce yapılmalıdır.  


· İyi sonuç için yüzey temizliği kaçınılmazdır. Metal yüzeyler yağ, kir ve pastan iyice temizlenir. Zımparalanır. Gerekirse kumlama yapılır. Gerekirse ECELAK Metal Temizleyici ile silinerek boyama için uygun bir yüzey hazırlanmış olur.
· Alüminyum ve çinko gibi metal yüzeyler önce ECELAK  Wash Primer Astar boya ile astarlanır. Üzerine tek kat olarak Güneş Kollektör Boyası atılır. Bu tür uygulama boyanın yüzeye çok iyi yapışmasını sağlar. 

· İnceltme yapılıp uygulamaya hazırlanan boya püskürtme ile uygulanır. Hazırlanan boya 1-2 dakika bekletildikten sonra normal kalınlıkta olacak şekilde tek kat olarak üniform bir biçimde atılır. Kalın uygulanmış katlar ısı iletimini güçleştirir  ve fyüzeye adhezyon daha zayıf olur. Öte yandan çok ince uygulamadan da kaçınmalıdır.
· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma süresi
	15 – 25   dakika/20°C (uygulanan yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)

	Sertleşme süresi 
	8 – 14 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.) 

	Kuru film kalınlığı
	25 – 35 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 6-8 m² yer boyar. 

Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 110-180 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve renge bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1 yıl.


· Yüzeye iyi yapışır. Bakır, alüminyum, çinko ve galvanizli metallere adhezyonu iyidir.

· Örtme gücü yüksek olduğundan ince kat halinde atılabilir. Dolayısıyla ısı transferi daha kolay gerçekleşir.

· Güneş ışığını absorblama değeri  yüksektir (alfa değeri = 0.98)

· Astar kat atılmadan uygulanabilir. Suya ve alkalik ortamlara iyi dayanıklıdır.

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	20.- kg  net 
	3.- kg net
	1.- kg net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















