	Teknik Bülten 
	 Termolak 

Çinko Fosfat Astar

(75B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Döküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	TÇFA-01

01

01.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	Şubat 06                                  (Low Baking Zinc Chromate Stoving Primer) 
	Ecelak Bülten No: ST-07503

	Tip 
	Alkid - Amino rezin  kombinasyonuyla  hazırlanmış, düşük derecede (85°C-105°C) fırın lanabilen ve çinko Fosfat içeren bir fırın astar boyadır.

	Renk 
	Beyaz  ve  gri

	Solid miktarı %
	%  70 ± 5   Ağırlıkça 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	180  ± 30     sn/20°C      (DIN 4 Akış kabıyla)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.35 - 1.45 gr/cm3    (Renklere göre değişir.)
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Alüminyum, galvaniz gibi metal yüzelerde fırın sonkat boya astarı olarak kullanılır. 


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Püskürtme yada daldırma  yöntemi ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Fırın Tiner 303 yada ECELAK Endüstriyel Tiner 302 ile % 15 – 25 oranında pistole uygulaması için inceltilir.

	Uygulama Viskozitesi
	18 - 20 sn/20°C (havalı püskürtme yada daldırma ile)
	DIN 53 211

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı, uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalı ve uygulama uzman kişilerce yapılmalıdır.  


· Metal yüzeylerdeki paslar ve kabuklar en iyi yöntem olan kumlama işlemiyle temizlenir. Kumlama olanağı yoksa en azından yüzeydeki paslar, elle bir tel fırça yardımıyla kabartılıp daha sonra kıl fırça yada bir bezle silinir. Ardından solventle ayrıca iyice silinir. İyi bir adhezyon ve antikorozif özellik için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır.
· Gerekirse ECELAK Metal Temizleyici ile silinerek boyanın koruyucu özelliği ve yüzeye yapışması geliştirilir. 
· İnceltme yapılıp uygulama öncesi hazırlanan astar 1-2 dakika bekletildikten sonra önce ince bir kat, daha sonra normal kalınlıkta ikinci kat atılır.  5-10 dakika kuru ve tozsuz bir ortamda bekletilir. (Flash-off). Daha sonra 85°C –105°C ye ısıtılmış fırına konur. Fırın sıcaklığı 90°C nin altına düşmemelidir. Fırnlanan kabinde fırın sıcaklığının her yerde homojen olması önemlidir. 

· Kabindeki ısı farklılıkları renk ve sertlik farklılığına neden olabilir. Daldırma ile uygulamada kaptaki inceltilmiş boya, dibe çökmemesi için belli aralıklarla karıştırılmalıdır. ECELAK Fırın Çinko Fosfat Astar üzerine sonkat boya iki ayrı yöntemle de atılabilir. 

1. Wet-on-wet: Islak üstüne ıslak yöntemi. Önce astar boya atılır. 10-20 dakika havada beklenir. Üzerine sonkat boya atılır. 
2. Öteki yöntemde ise astar  boya atılır. Fırınlanır. Çıkarılır. Soğuduktan sonra sonkat uygulamasına geçilir. Yeniden fırınlanır.

· Uygulamanın ise uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma– sertleşme süresi 
	85°C -105°C de fırında 30 dakika tutulur. (fırın sıcaklı kontrol edilmeli, fırının her yerinde aynı sıcaklık olması sağlanmalıdır.kontrol için iki termometre kullanılır.)

	Kuru film kalınlığı
	35 – 45 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg astar, tek kat olarak pistole ile uygulamada 4-5 m², daldırma ile uygulamada 6-8 m² yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 180-230 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve renge bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde, (25°C nin altında) ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında  6 ay stoklanabilir. 


· Gerektiği gibi uygulanıp fırınlandığında, yüzeye yapışması ve doldurma gücü iyidir. Üzerine atılacak sonkat boya için düzgün bir zemin oluşmasını sağlar.  Yapısındaki çinko fosfat ayrıca zemine daha iyi yapışma ve esneklik sağlar. 

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj

	
	20.- kg  net 
	3.- kg net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















