	Teknik Bülten 
	Termodur  

Fırın Efekt Boya

(76B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Döküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	TFEB-01

01

01.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	21.02.2006                                       (Special Effects Baking Finishing Enamel) 
	Ecelak Bülten No: BY-07610

	Tip 
	Alkid - Amino rezin  kombinasyonuyla  hazırlanmış, fırın kurumalı  özel fektli sonkat bir metal yüzey boyasıdır. 

	Renk 
	76B serisi renkler (renk kataloğumuza bakınız)

	Solid miktarı %
	%  60 ± 5   Ağırlıkça     (Renklere göre değişir.)
	DIN 53 216

	Viskozite  
	Tixotrop  
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.20 - 1.35 gr/cm3    (Renklere göre değişir.)
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Yüzeyde efekt vermek için madeni büro eşyalarının boyanmasında, oto yan sanayiinde, fırınlanabilir büyüklükteki makina ve cihazlarda kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Püskürtme (üsttenn hazneli 1.8 mmm meme çaplı pistole) ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Fırın Tiner 303 ile  ilk kat için % 10 – 20 oranında pistole uygulaması için inceltilir, ikinci kat inceltilmeden uygulanır. (benzin ve benzeri incelticiler boya niteliğini bozar) Selülozik Tiner ile inceltiğinde tinerin yapısındaki solventlerden dolayı film yüzeyinde kaynama yada kabarcıklanma olabilir

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı, uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalı ve uygulama uzman kişilerce yapılmalıdır.  


· Metal yüzeylerdeki paslar ve kabuklar en iyi yöntem olan kumlama işlemiyle temizlenir. Kumlama olanağı yoksa en azından yüzeydeki paslar, elle bir tel fırça yardımıyla kabartılıp fırça yada bir bezle silinir. Yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır.
· Uygun efekt elde etmek için Wet-on-wet: Islak üstüne ıslak uygulama yöntemiyle, önce ilk kat boya inceltilerek yada uygun bir astar atılır. 10-20 dakika kuru ve tozsuz bir ortamda bekletilir daha sonra üzerine inceltilmeden üstten hazneli pistole ile efekt fırın boya atılır. 

· Efekt etkisini veren ikinci katın uygulamasında hava basıncı arttırılır ve boya yüzeye dik gelecek şekilde taraklı ve geniş açılı olarak bindirme yapmadan atılmalıdır. 

· Fırınlama öncesi boyaya havada 10-15 dakika ön buharlaşma süresi (Flash-off time) verilirdikten sonra fırına konur. Fırın sıcaklığı 120°C de yarım saattir. Fırın sıcaklığı 120°C nin altına düşmemelidir.

· Fırın sıcaklığı ve süresi arttıkça boyanın renginde ton farklılığı görülebilir. Özellikle kırmızı ve sarı renklerde bu ton farkı daha belirginleşir. Standart renk elde etmek için uygulama, aynı kişilerce ve aynı yöntemle yapılmalı, fırınlama kabin ısısı sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

· Uygulamanın ise uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma– sertleşme süresi 
	120°C de fırında 30 dakika tutulur. (fırın sıcaklı kontrol edilmeli, fırının her yerinde aynı sıcaklık olması sağlanmalıdır.kontrol için iki termometre kullanılır.)

	Kuru film kalınlığı
	30 – 45 mikron  (ortalama tek ve çapraz kat olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg Boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 4-5 m², daldırma ile uygulamada 6-8 m² yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 180-230 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve renge bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde, (25°C nin altında) ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında  6 ay stoklanabilir. 


· Gerektiği gibi uygulanıp fırınlandığında odukça sert, elastik, zemine iyi tutunmuş, homojen ve düzgün görünümlü efekt verir. 

· Yüzeydeki hataları gizler ve daha estetik görünüm verir.

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj

	
	20.- kg  net 
	3.- kg net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















