	Teknik Bülten 
	Fırın Vernik

Silverlak

(78V serisi)
	[image: image1.jpg]





	Döküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	FVS-01

01

01.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	Şubat 06                                                        (Stoving Silver Varnish)
	Ecelak Bülten No: VR-0780

	Tip 
	Alkid - Amino rezin  kombinasyonuyla  hazırlanmış,  fırın kurumalı termoset yapıda ve ısı etkisiyle sararmayan, metal yüzeyler için hazırlanmış, parlak bir  verniktir. 

	Renk 
	Renksiz saydam ve tortusuz

	Solid miktarı %
	%  45 ± 3   Ağırlıkça 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	80  ± 20     sn/20°C      (DIN 4 Akış kabıyla)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.00 - 1.05 gr/cm3    
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Metal ve fırınlanabilen yüzeylerde koruyucu yada parlaklık artırıcı olarak kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Püskürtme yada daldırma  yöntemi ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Fırın Tiner 303 ile % 10 – 20 oranında pistole uygulaması için inceltilir.

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı, uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalı ve uygulama uzman kişilerce yapılmalıdır.  


· Metal yüzeylerdeki paslar ve kabuklar en iyi yöntem olan kumlama işlemiyle temizlenir. Kumlama olanağı yoksa en azından yüzeydeki paslar, elle bir tel fırça yardımıyla kabartılıp daha sonra kıl fırça yada bir bezle silinir. Ardından solventle ayrıca iyice silinir. İyi bir adhezyon ve antikorozif özellik için yüzey temizliği çok iyi yapılmalıdır.
· İnceltilerek uygulama öncesi hazırlanan vernik 1-2 dakika bekletildikten sonra önce ince bir kat, daha sonra normal kalınlıkta ikinci kat atılır.  

· Verniğin daha düzgün yüzey vermesi için 5-10 dakika kuru ve tozsuz bir ortamda bekletilir. (Flash-off). Daha sonra 120-130°C de fırına konur. Yaklaşık 30 dakika fırında tutulur. Fırın sıcaklığı 120°C nin altına düşmemelidir. Fırnlanan kabinde fırın sıcaklığının her yerde homojen olması önemlidir. Kabindeki ısı farklılıkları sertlik farklılığına neden olabilir.

· Daldırma ile uygulamada, verniklenecek parça  inceltilmiş vernik kabına daldırılır. Hava kabarcıklarının çıkışı tam kesilene kadar vernik içinde tutulur. Yavaşça çıkarılır ve asılarak süzülmeye bırakılır. 10-15 dakika bekledikten sonra fırına  konur. 

· Uygulamanın ise uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma– sertleşme süresi 
	120°C-130°C de fırında 30 dakika tutulur. (fırın sıcaklı kontrol edilmeli, fırının her yerinde aynı sıcaklık olması sağlanmalıdır.kontrol için iki termometre kullanılır.)

	Kuru film kalınlığı
	25 – 35 mikron  (ortalama tek ve çapraz kat olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 litre vernik, tek kat olarak pistole ile uygulamada 4-5 m², daldırma ile uygulamada 6-8 m² yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 180-230 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve renge bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde, (25°C nin altında) ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında  6 ay stoklanabilir. 


· Sert ve elastik  bir verniktir. Renksizdir. Zamanla sararma yapmaz ve donuklaşmaz.

· Mükemmel termoset özellik gösterir. Yüzey adhezyonu  ve sürtünme direnci yüksektir. 

· Sentetik bazlı boyaların dışında fırınlanabilen her tip boyanın üzerine atılabilir.

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj

	
	16.- kg  net 
	2 ½ lt net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















