	Teknik Bülten 
	2K Poliüretan
AcryLuxe Lake Parlak Boya
(82B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	ASLPB-01
02

22.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	Şubat 06                      ( Two Pack Polyurethane Non-Yellowing Gloss Furniture Paint  
	Ecelak Bülten No: BY-08201

	Tip 
	Poliol Rezin/Akrilik Harter kombinasyonuyla  hazırlanmış iki bileşenli, parlak, sonkat lake ahşap yüzey boyasıdır.

	Solid miktarı %
	%  54 ± 5   Ağırlıkça    (karışım) 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	30  ± 5    sn/20°C   (karışım)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.15  -  1.25   gr/cm3              (karışım)     
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Alt işlentisi tamamlanmış, dolgu astarı atılmış ve zımparalanmış her tip ahşap yüzeyde sonkat lake parlak boya olarak kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Alttan hazneli 1.8 mm meme çaplı pistole ile uygulanır. (Hava basıncı: 4-4.5 bar) 

	Uygulanan yüzeyler 
	Ön işlentisi yapılmış ve astarlanmış masif, sunta ve MDF gibi ahşap yuzeyler.

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Poliüretan Tiner 307 yada Selülozik Tiner 312 ile ortam ve uygulama koşullarına göre yaklaşık % 10 - 20 oranında inceltilir

	Harter karışım oranı 
	2 kısım AcryLuxe Lake Parlak Boya 1.Komp. 
1 kısım Akrilik Sertleştirici 495                              
	(Ağırlıkça)

(Ağırlıkça)

	Karışım ömrü
	3 - 4  saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir)

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


· Uygulanacak nemsiz ve kuru ahşap yüzeyler (sunta, MDF yada masif) önce iyice kuru zımpara yapılır. Silinir. Daha sonra, ECEDUR Poliüretan  MDF Lake Astar gibi uygun bir astarla, ağacın durumuna göre 1 yada 2 kat astarlanıp zımparalanarak sonkat uygulamasına hazır duruma getirilir. 
· Verilen oranlarda ağırlıkça ve tartılarak karışım yapılır. Karışım 3 saat içinde tüketilmelidir. Hazırlanan karışım uygulama öncesi 3-5 dakika ön reaksiyon süresi .(flash-off time) verildikten sonra pistole ile ilk kat  ince daha sonraki katlar normal kalınlıkta ve çapraz atım yapılır . Dik yüzeylerde ince katlar halinde birkaç kat atılması  akmayı önler ve daha iyi sonuç verir. 
· Tozsuz ve kuru ortamda kurumaya bırakılır. Yan reaksiyonlara neden olabileceği nedeniyle, poliüretan tiner kullanılması önerilir. Sertlik ve yüzeye yapışma daha iyi gerçekleşir. 
· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma  Süresi 
	1 – 2 saat/20°C (ilk kuruma) uygulanan yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak

	Sertleşme süresi
	8 - 10 saat/20°C   kür reaksiyonu 7 gün sürer.

	Kuru film kalınlığı
	35 – 45 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg karışım yapılmış boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 5 - 8 m²  yer boyar. 
Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 150-200 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 

1.komponent  astar 1 yıl, harter  3 ay stoklanabilir. 


· Su, nem, ve sararmaya karşı iyi dayanıklılık gösterir. Kimyasal ve darbe direnci yüksektir. Dökülmez . 

· Kalıcı parlaklıkta  sert ve dayanıklı filmler verir. Zamanla donuklaşmaz ve kabuklaşmaz.

	Ambalajlama
	Komponentler 
	Bidon 
	Galon 
	Kiloluk 

	
	AcryLuxe Lake Parlak Boya 1.Komp.              
	12.- kg  
	3.- kg 
	1.- kg 

	
	Akrilik Harter-495 
	  6.- kg  
	1.5.- kg 
	0.5 kg 

	
	Toplam net
	18.- kg
	3.5.- kg
	1.5 kg


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















