	Teknik Bülten 
	2K InterAcryl
Akrilik Lake İpekmat Boya
(63B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	IALİB-01
02

22.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	Şubat 06                                  ( Two Pack Acrylic Silk-Gloss Furniture Finishing Coat) 
	Ecelak Bülten No: BY-06301

	Tip 
	Termoset akrilik rezin bazlı dış etkenlere dayanıklı, ahşap yüzeyler için hazırlanmış iki bileşenli, ipeksi matlıkta sonkat  mobilya  boyasıdır.

	Solid miktarı %
	%  58  ± 5   Ağırlıkça   (karışım) renge göre değişir.
	DIN 53 216

	Viskozite  
	   100  ± 15     sn/20°C      (karışım)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.25 - 1.35 gr/cm3
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Alt işlentisi tamamlanmış, dolgu astarı atılmış ve zımparalanmış dış etkenlere açık her tip ahşap yüzeyde sonkat lake ipekmat boya olarak kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Alttan hazneli 1.8 mm meme çaplı pistole ile uygulanır. (Hava basıncı: 4-4.5 bar) 

	Uygulanan yüzeyler 
	Ön işlentisi yapılmış ve astarlanmış masif, sunta ve MDF gibi ahşap yuzeyler.

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Akrilik Tiner 350 ile ilk kat %25-30 ikinci %15-20 oranında inceltilir.

	Harter karışım oranı 
	2 kısım 2K InterAcryl Lake İpekmat Boya              

1 kısım Akrilik Harter 495
	(Ağırlıkça)

(Ağırlıkça)

	Karışım ömrü
	3-6    saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak)

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


· Uygulanacak nemsiz ve kuru ahşap yüzeyler (sunta, MDF yada masif) önce iyice kuru zımpara yapılır. Silinir. Daha sonra, ECELAK AcryLuxe Lake Astar gibi uygun bir astarla, ağacın durumuna göre 1 yada 2 kat astarlanıp zımparalanarak sonkat uygulamasına hazır duruma getirilir. 
· Verilen oranlarda ağırlıkça ve tartılarak karışım yapılır. Karışım 3 saat içinde tüketilmelidir. Hazırlanan karışım uygulama öncesi 3-5 dakika ön reaksiyon süresi .(flash-off time) verildikten sonra pistole ile ilk kat  ince daha sonraki katlar normal kalınlıkta ve çapraz atım yapılır . Dik yüzeylerde ince katlar halinde birkaç kat atılması  akmayı önler ve daha iyi sonuç verir. 
· Tozsuz ve kuru ortamda kurumaya bırakılır. Yan reaksiyonlara neden olabileceği nedeniyle, selülozik tiner kullanılmaması önerilir. Akrilik Tiner kullanıldığında sertlik ve yüzeye yapışma daha iyi gerçekleşir. 
· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma  Süresi 
	4 – 8    saat/20°C (uygulanan yüzeye, uygulama dolgunluğuna ve neme bağlı olarak)

	Sertleşme süresi
	18 - 24 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.) kür reaksiyonu 7 gün sürer.

	Kuru film kalınlığı
	35 – 40 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg karışım yapılmış boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 5 - 8 m²  yer boyar. 

Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 150-200 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 

1.komponent  astar 1 yıl, harter  3 ay stoklanabilir. 


· Dış koşullara, özellikle ısı farklılıklarına, güneş ışığına ve ultraviole etkilere dayanıklıdır. Solmaz ve renk değiştirmez
· Darbe ve sürtünme direnci yüksektir. Silinebilir ve temizlenebilir. Poliüretan boyalara göre kuruma, zımparalanma ve sertleşme süresi daha uzundur.
	Ambalajlama
	Komponentler 
	Bidon 
	Galon 
	Kiloluk 

	
	InterAcryl  Lake İpekmat Boya 1.Komp.              
	12.- kg  
	3.- kg 
	1.- kg 

	
	Akrilik Harter-495 
	  6.- kg  
	1.5.- kg 
	0.5 kg 

	
	Toplam net
	18.- kg
	3.5.- kg
	1.5 kg


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















