	Teknik Bülten 
	Selülozik

Lake Parlak Boya

(51B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	SLPB-01

02

22.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	Kasım’2004                                  (Nitrocellulose Furniture Gloss Finishing Lacquer) 
	Ecelak Bülten No: BY-05101

	Tip 
	Nitroselüloz rezin asıllı, alkid reçinesiyle plastifiye edilmiş, hızlı kuruyan, parlak sonkat  ahşap mobilya boyasıdır.

	Solid miktarı %
	%  34 ± 5   Ağırlıkça     (Renklere göre değişir.)
	DIN 53 216

	Viskozite  
	   25  ± 5     sn/20°C      (%50 Selülozik tinerle inceltilmiş)
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.15  -  1.20   gr/cm3              (karışım)     
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Alt işlentisi tamamlanmış, dolgu astarı atılmış ve zımparalanmış iç kullanımlı mobilya, hazır  mutfak, ahşap doğrama ve dekorasyon işlerinde kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Alttan hazneli 1.8 mm meme çaplı pistole ile uygulanır. (Hava basıncı: 4-4.5 bar) 

	Uygulanan yüzeyler 
	Ön işlentisi yapılmış ve astarlanmış masif, sunta ve MDF gibi ahşap yuzeyler.

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Selülozik Tiner 312 ile ortam ve uygulama koşullarına göre yaklaşık % 40 - 50 oranında inceltilir

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


· Uygulanacak nemsiz ve kuru ahşap yüzeyler (sunta, MDF yada masif) önce iyice kuru zımpara yapılır. Silinir. Daha sonra, ECELAK Selülozik Lake Astar (Surfacer) gibi uygun bir astarla, ağacın durumuna göre 2 yada 3 kat astarlanıp zımparalanarak sonkat uygulamasına hazır duruma getirilir. 
· Önerilen oranlarda inceltilen boya uygulama öncesi 3-5 dakika ön reaksiyon süresi .(flash-off time) verildikten sonra pistole ile ilk kat ince, sonraki katlar normal kalınlıkta ve çapraz olacak şekilde 20-30 dakika ara ile iki yada dört kat atılır. Dik yüzeylerde ince katlar halinde birkaç kat atılması  akmayı önler ve daha iyi sonuç verir. 
· Tozsuz ve kuru ortamda kurumaya bırakılır. Çok sıcak ve çok nemli havalarda Retarder kullanılmalıdır.
· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma  Süresi 

(Toz tutmama süresi)
	10 – 25   dakika/20°C (uygulanan yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)

	Sertleşme süresi
	6 - 12 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.) 

	Kuru film kalınlığı
	20 – 30 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg  boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 4 - 5 m²  yer boyar. 

Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 180-250 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1 yıl.


· Sert, oldukça düzgün ve göz okşayıcı bir yüzey verir.

· Özellikle beyaz renklerde sararma ve renk solması olmaz.

· Parlaklığı kalıcıdır ve çatlama yapmaz. 

· Su ve korozyon dayanıklığı sınırlıdır.

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	12.- kg  net 
	2 ½ lt net
	1.- lt net


Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















