	Teknik Bülten 
	Akro
1K Akrilik Lake Astar
(65B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	ALPB-01
01
09.04.2006
01/1
	
	

	
	
	
	Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	09.04.2006                                       (One Pack Acrylic Wood Furniture Primer)  
	Ecelak Bülten No: ST-06781

	Tip 
	Termoplastik akrilik polimerlerle hazırlanmış tek bileşenli hızlı kuruyan bir ahşap mobilya astarıdır. 

	Solid miktarı %
	%  75 ± 5   Ağırlıkça    
	DIN 53 216

	Viskozite  
	400  ± 100    sn/20°C   
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.45  -  1.55   gr/cm3              (renge göre değişir)     
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Her tip ahşap yüzeylerde dolgu astarı olarak kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Alttan hazneli 1.8 mm meme çaplı pistole ile uygulanır. (Hava basıncı: 4-4.5 bar) 

	Uygulanan yüzeyler 
	Kuru ve temiz  masif, sunta ve MDF gibi ahşap yuzeyler.

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Selülozik Tiner 312 ile ortam ve uygulama koşullarına göre yaklaşık % 50- 80 oranında inceltilir

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


· Uygulanacak nemsiz ve kuru ahşap yüzeyler (sunta, MDF yada masif) önce iyice kuru zımpara yapılır. Silinir. Daha sonra, ağacın durumuna göre 1 yada 2 kat astarlanıp zımparalanarak sonkat uygulamasına hazır duruma getirilir. 
· İnceltme yapıldıktan sonra pistole ile ilk kat  ince daha sonraki katlar normal kalınlıkta ve çapraz atım yapılır . Dik yüzeylerde ince katlar halinde birkaç kat atılması  akmayı önler ve daha iyi sonuç verir. 
· Tozsuz ve kuru ortamda kurumaya bırakılır. 
· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma  Süresi 
	10 – 20 dakika/20°C (ilk kuruma) uygulanan yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak

	Sertleşme süresi
	2- 4 saat/20°C   (solvent buharlaşmasının tamamlanmasına bağlı olarak)

	Kuru film kalınlığı
	35 – 45 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg astar, tek kat olarak pistole ile uygulamada 4 - 5 m²  yer boyar. 
Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 250-300 gr/m² dır. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1 yıl. 


· Kısa sürede kürleşerek zımparaya hazır duruma gelir. 
· Sert ve doldurucu filmler verir. Solvent dayanımı sınırlıdır. 
· Üzerine her tip sonkat atılabilir. Ancak ilk kat ince ve toz olarak atılmalıdır. Solventlerden etkilenebilir.
	Ambalajlama
	Bidon 
	Galon 

	
	20.- kg net  
	3 kg net 


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com    http//www.ecelak.com   



















