	Teknik Bülten 
	EceDur

Poliüretan HS Dolgu Verniği

(88V serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	EPHDV-01

02

22.04.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	Kasım’2004                                   ( Two Pack Polyurethane Sanding Sealer)
	Ecelak Bülten No: VR-08812

	Tip 
	Hidroksil içeren alkid  kombinasyonuyla  hazırlanmış iki bileşenli, hava kurumalı,  aromatik izosiyanat sertleştiricili, poliüretan ahşap  dolgu verniğidir.

	Solid miktarı %
	%  43 ± 5   Ağırlıkça    (1.komponent) 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	60  ± 20    sn/20°C   (1.komponent)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	0.99 ± 0.01    gr/cm3              (karışım)     
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	MDF ve her tip ahşap yüzeylerde dolgu verniği olarak kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	1.8 meme çaplı alttan hazneli havalı/havasız püskürtme ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Poliüretan Tiner 307 ile ilk kat %10 ikinci %5 oranında inceltilir. İstenirse Selülozik Tiner de kullanılabilir ancak olumsuz yan reaksiyonlara yol açma eğilimi vardır.

	Harter karışım oranı 
	2 kısım Poliüretan HS Dolgu Verniği 1.Komp.              

1 kısım Poliüretan Dolgu Sertleştiricisi 467
	(Ağırlıkça)

(Ağırlıkça)

	Karışım ömrü
	3 - 4  saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir)

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


· Uygulanacak nemsiz ve kuru ahşap yüzeyler (sunta, MDF yada masif) önce iyice kuru zımpara yapılır. Silinir. 

· İyi sonuç alabilmek için, karışım hazırlanırken komponentlerin önerilen oranlarda ve ağırlıkça yapılması gerekir. 
· Pistole ile uygulama viskozitesindedir. İnceltilmeden uygulanırsa daha iyi doldurma sağlanır. Ayrıca tiner gerektirmez. Ancak uygulama ve hava koşullarına bağlı olarak %5-10 oranında inceltilebilir. Yan reaksiyonlara neden olabileceği nedeniyle, selülozik tiner yerine poliüretan tiner kullanılması önerilir. Poliüretan tiner ile sertlik ve yüzeye yapışma daha iyi gerçekleşir. 
· Karışım sonrası uygulamadan önce 20°C ortam ısısında 5-10 dakika ön reaksiyon süresi verilebilir. 
· Uygulamaya hazırlanan vernik, önce ince bir kat, daha sonra dolgun ikinci kat atılır.  Yumuşak ve bol gözenekli ağaçlar için ayrıca çapraz bir yada iki kat daha atmak gerekir. Uygulamadan sonra  yaklaşık 3-6 saat içinde zımparalanabilme sertliğine erişir.  Sonkat uygulaması bir gün sonra yapılmalıdır. 
· Ahşap yüzeylerde dolgu vernik öncesi ilk koruyucu kat olarak fırça yada süngerle ECETEX Ahşap Koruyucu (renksiz) emprenye edilir. (malzemenin ahşabın derinliğine yayılacak biçimde emdirilme işlemi.). Bir gün sonra dolgu vernik uygulamasına geçilir.

· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
	Kuruma  Süresi 
	½  - 1 saat/20°C (ilk kuruma) uygulanan yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak

	Sertleşme süresi
	3 - 6 saat/20°C   (zımparalanabilme süresi) kür reaksiyonu 7 gün sürer.

	Kuru film kalınlığı
	25 – 35 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg karışım yapılmış vernik, tek kat olarak pistole ile uygulamada 5 - 8 m²  yer vernikler. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 150-200 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 

1.komponent  astar 1 yıl, harter  3 ay stoklanabilir. 


· Ahşabın gözeneklerine yayılıp çok iyi doldurma sağlayarak, sonkat öncesi oldukça düzgün ve pürüzsüz  bir zemin hazırlar.

· Çabuk kuruma ve kısa sürede kolay zımparalanma özelliğindedir. Ağacın doğal görüntüsünü ve rengini bozmaz.

· Üzerine her türlü boya yada vernik atılabilir. Tam kürleşme yaptığında, çözme ve yumuşama yapmaz.

	Ambalajlama
	Komponentler 
	Bidon 
	Galon 
	Kiloluk 

	
	Poliüretan HS Dolgu Verniği 1.Komp.              
	12.- kg  
	3.- kg 
	1.- kg 

	
	Poliüretan Dolgu Harteri-467 
	  6.- kg  
	1.5.- kg 
	0.5 kg 

	
	Toplam net
	18.- kg
	4.5.- kg
	1.5 kg


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















