	Teknik Bülten 
	[image: image1.jpg]


InterAcryl
2K Akrilik Parlak Vernik
(68V serisi)
	

	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	IAPV-01

02

22.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27.02.2006                                   ( Two Pack Polyurethane High Gloss Clear Coating)
	Ecelak Bülten No: VR-06817

	Tip 
	Termoset akrilik rezin bazlı dış etkenlere dayanıklı, ahşap yüzeyler için hazırlanmış iki bileşenli, parlak bir sonkat  mobilya  verniğidir.

	Solid miktarı %
	%  45 ± 3   Ağırlıkça          (karışım) 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	60  ± 10   sn/20°C               (1.komponent) 
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.00 ± 0.05    gr/cm3              (karışım)     
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Dış koşullara açık (yağmura, güneşe, neme. gibi) ve alt işlentisi tamamlanmış ahşap yüzeylerde sonkat parlak vernik olarak kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	1.8 meme çaplı alttan hazneli havalı/havasız püskürtme ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Poliüretan Tiner yada ECELAK  Akrilik Tiner ilk kat %15 ikinci %10 oranında inceltilir.  Selülozik Tiner kullanıldığında olumsuz yan reaksiyonlar oluşumuna eğilim vardır.

	Harter karışım oranı 
	2 kısım ECELAK 2K Akrilik Parlak 1.Komp.    

1 kısım ECELAK Akrilik  Sertleştirici 495       
	(Ağırlıkça)

(Ağırlıkça)

	Karışım ömrü
	6 - 8  saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir)

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


· Uygulanacak nemsiz ve kuru ahşap yüzeyler (sunta, MDF yada masif) önce iyice kuru zımpara yapılır. Silinir. Daha sonra, ECELAK Akrilik Dolgu Verniği ile, ağacın durumuna göre 1 yada 2 kat astarlanıp zımparalanarak sonkat uygulamasına hazır duruma getirilir
· Uygulama şartlarına göre ECELAK Poliüretan Tiner  ile % 10-15 oranında  inceltilir. Hazırlanan karışım 5 dakika bekletildikten sonra, pistole ile ilk kat  ince daha sonraki katlar normal kalınlıkta ve çapraz atım yapılır. Kuru ve tozsuz bir ortamda kurumaya bırakılır. İyi sonuç alabilmek için, karışım hazırlanırken komponentlerin önerilen oranlarda ve ağırlıkça yapılması gerekir. Dik yüzeylerde ince katlar halinde birkaç kat atılması  akmayı önler ve daha iyi sonuç verir. 
· Selülozik Tiner kullanılmamalıdır. Poliüretan tiner ile sertlik ve yüzey direnci daha iyi gerçekleşir. 
· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma  Süresi 
	8 – 10 saat/20°C (ilk kuruma) uygulanan yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak

	Sertleşme süresi
	12 - 24 saat/20°C   kür reaksiyonu 7 gün sürer.

	Kuru film kalınlığı
	25 – 35 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg karışım yapılmış vernik, tek kat olarak pistole ile uygulamada 5 - 8 m²  yer vernikler. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 150-200 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 

1.komponent  astar 1 yıl, harter  3 ay stoklanabilir. 


· Dış koşullara, özellikle ısı farklılıklarına, güneş ışığına ve ultraviole etkilere dayanıklıdır. Dolayısıyla renkte zamanla değişme yada bozulma görülmez. Ağacın doğal görüntüsünü ve rengini bozmaz.

· Darbe ve sürtünme direnci yüksektir. Antistatiktir. Yüzeyde toz  tutmaz.

· İyi hazırlanmış ve doldurulmuş ahşap yüzeylerde oldukça parlak,sert,elastik ve estetik görünümlü düzgün filmler verir. Parlaklığı kalıcıdır. Zamanla solmaz. Poliüretan verniklere göre kuruma, zımparalanma ve sertleşme süresi daha uzundur.

	Ambalajlama
	Komponentler 
	Bidon 
	Galon 
	Kiloluk 

	
	Poliüretan  Parlak Vernik 1.Komp.              
	12.- kg  
	3.- kg 
	1.- kg 

	
	Poliüretan Harter-467 
	  6.- kg  
	1.5.- kg 
	0.5 kg 

	
	Toplam net
	18.- kg
	3.5.- kg
	1.5 kg


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















