	Teknik Bülten 
	2K InterAcryl
Akrilik Lake İpekmat Vernik
(68V serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	ALİV-01

02

22.03.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	2003-04-11                                  ( Two Pack Acrylic Satin Wood Clear Finishing Coat)
	Ecelak Bülten No: VR-0688


Teknik bilgiler 
	Tip 
	Akrilik rezin bazlı dış etkenlere mükemmel dayanıklı, iki bileşenli, ipekmat sonkat  bir ahşap  verniğidir.

	Solid miktarı %
	%  38 ± 3   Ağırlıkça       (karışım) 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	   70  ± 20    sn/20°C        (karışım)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.01 ± 0.01    gr/cm3              (karışım)     
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Ahşap yüzeylerin suya yağmura neme ve güneşe karşı korunmasında, deniz kenarındaki pergole, kapı pencere ve benzeri yerlerde. Güvertelerdeki ahşap kısımlarda kullanılır


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Alttan yada üstten hazneli 1.8 mm meme çaplı havalı yada havasız pistole ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Akrilik Tiner 350 ile ilk kat %25-30 ikinci %15-20 oranında inceltilir.

	Harter karışım oranı 
	2 kısım 2K InterAcryl Lake İpekmat Vernik              

1 kısım Akrilik Harter 495
	(hacımca)

(hacımca)

	Karışım ömrü
	3-6    saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir)

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


Yüzey Hazırlama ve Uygulama açıklamaları

· Ön işlemleri yapılmış sunta, MDF, kaplama,doğrama, masif gibi ahşap yüzeylere 1.8 mm’lik alttan hazneli pistole ile uygulanır. Verniklenecek ahşap yüzeylerin nemsiz, kurutulmuş ve iyice temizlenip ön zımparası yapılmış olması gerekir. 

· 2 kısım vernik ile 1 kısım Akrilik Sertleştirici 495 karıştırılır. Hazırlanan karışım, Uygulama şartlarına göre Akrilik Tiner ile inceltilir. Karışım 5-10 dakika bekletildikten sonra, uygulamaya geçilir. 
· Pistole ile dik yüzeylerdeki uygulamalarda akma olabilir. Bu nedenle dik yüzeylerde ince katlar halinde birkaç kat atılması akmayı önler ve daha iyi sonuç verir. Uygulamalarda iyi sonuç alabilmek için harter karışım oranları hacımca ve verilen oranlarda yapılır.  
· Ahşap yüzeylerde dolgu vernik öncesi ilk koruyucu kat olarak fırça yada süngerle ECETEX Ahşap Koruyucu (renksiz) emprenye edilir. (malzemenin ahşabın derinliğine yayılacak biçimde emdirilme işlemi.). Bir gün sonra dolgu vernik uygulamasına geçilir.

Özellikleri

	Kuruma  Süresi 
	2 – 8    saat/20°C (uygulanan yüzeye, uygulama dolgunluğuna ve neme bağlı olarak)

	Sertleşme süresi
	18 - 24 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.) kür reaksiyonu 7 gün sürer.

	Kuru film kalınlığı
	30 – 35 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Vernikleme-Tüketim
	1 lt karışım yapılmış vernik, tek kat olarak fırça ile 30-35 mikron kuru film verecek şekilde 7-9 m² yer vernikler. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 120-160 gr/m² dir. (uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 

1.komponent  vernik 1 yıl, harter  3 ay stoklanabilir. 


Performans Özellikleri

· Dış koşullara, özellikle ısı farklılıklarına, güneş ışığına ve ultraviole etkilere dayanıklıdır. 

· Darbe ve sürtünme direnci yüksektir. Silinebilir ve temizlenebilir. Zamanla solmaz ve renk değiştirmez. 

· İyi hazırlanmış ve doldurulmuş ahşap yüzeylerde ipeksi matlıkta,sert,elastik ve estetik görünümlü düzgün filmler verir. 
	Ambalajlama


	Komponentler
	Bidon 
	Galon 
	Kiloluk 

	
	2K Akrilik Lake İpekmat  Vernik 1.Komp.
	12.- kg  net
	2 ½ litre net
	1.- litre net

	
	Akrilik Harter 495 Sertleştirici
	  6.- kg  net
	1.250 litre net
	0.5 litre net

	
	Toplam net
	18.- kg net
	3.75.- litre net
	1.5 litre net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















