	Teknik Bülten 
	[image: image1.jpg]


InterAcryl
2K Akrilik Dolgu Verniği

(68V serisi)
	

	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	IADV-01

02

22.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27.02.2006                                                ( Two Pack Acrylic Sanding Sealer)
	Ecelak Bülten No: VR-06812

	Tip 
	Akrilik rezin bazlı dış etkenlere dayanıklı, ahşap yüzeyler için hazırlanmış iki bileşenli bir dolgu verniğidir.

	Solid miktarı %
	%  45 ± 3   Ağırlıkça    (1.komponent) 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	60  ± 20    sn/20°C   (1.komponent)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.00 ± 0.01    gr/cm3              (karışım)     
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Dış koşullara açık (yağmura, güneşe, neme. gibi) ahşap yüzeylerde dolgu verniği olarak kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	1.8 meme çaplı alttan hazneli havalı/havasız püskürtme ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Poliüretan Tiner yada ECELAK  Akrilik Tiner ilk kat %10 ikinci %5 oranında inceltilir.  Selülozik Tiner kullanıldığında olumsuz yan reaksiyonlar oluşumuna eğilim vardır.

	Harter karışım oranı 
	2 kısım Akrilik Dolgu Verniği 1.Komp.              

1 kısım Akrilik Sertleştiricisi 495
	(Ağırlıkça)

(Ağırlıkça)

	Karışım ömrü
	4 - 6  saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir)

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


· Uygulanacak nemsiz ve kuru ahşap yüzeyler (sunta, MDF yada masif) önce iyice kuru zımpara yapılır. Silinir. 

· Hazırlanan karışım, ilk kat uygulaması için ahşabın doku derinliğine penetrasyonunun daha iyi olması yönünden %10 – 15 ECELAK Poliüretan Tiner ile inceltilir. Ikinci ve daha sonraki katlar için daha doldurucu yüzey oluşturması yönünden inceltme oranı düşürülmelidir. 

· Yan reaksiyonlara neden olabileceği nedeniyle, selülozik tiner yerine kullanılmamalıdır. 
· Hazırlanan karışımı uygulama öncesi 3 – 5 dakika bekletmek uygun olacaktır. Yumuşak ve bol gözenekli ağaçlar için ayrıca çapraz bir yada iki kat daha atmak gerekir. Uygulamadan yaklaşık 6 -10 saat sonra  zımparalama yapılır. Sonkat uygulaması bir gün sonra yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi sonuç alabilmek için karışım oranları önerilen oranlarda ve ağırlıkça yapılmalıdır.  

· Ahşap yüzeylerde dolgu vernik öncesi ilk koruyucu kat olarak fırça yada süngerle ECETEX Ahşap Koruyucu (renksiz) emprenye edilir. (malzemenin ahşabın derinliğine yayılacak biçimde emdirilme işlemi.). Bir gün sonra dolgu vernik uygulamasına geçilir.

· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri
	Zımparalanma süresi 
	6 – 10    saat/20°C (ahşap yüzeyine ve uygulama dolgunluğuna göre)

	Sertleşme süresi
	12 - 24 saat/20°C   kür reaksiyonu 7 gün sürer.

	Kuru film kalınlığı
	25 – 35 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg karışım yapılmış vernik, tek kat olarak pistole ile uygulamada 5 - 8 m²  yer vernikler. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 150-200 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 

1.komponent  astar 1 yıl, harter  3 ay stoklanabilir. 


· Dış koşullara, özellikle ısı farklılıklarına, güneş ışığına ve ultraviole etkilere dayanıklıdır. Dolayısıyla renkte zamanla değişme yada bozulma görülmez. Ağacın doğal görüntüsünü ve rengini bozmaz. Ahşabın gözeneklerine yayılıp çok iyi doldurma sağlayarak, sonkat öncesi oldukça düzgün ve pürüzsüz  bir zemin hazırlar. Poliüretan verniklere göre kuruma ve sertleşme süresi daha uzundur.

· Üzerine her türlü boya yada vernik atılabilir. Ancak sonkat olarak 2K Akrilik Sstem dışında bir başka sistem uygulanması istendiğinde sistem farklılığından doğabilecek olası sorunları önceden gidermek amacıyla selülozik sistem bir ara kat vernik atılmalıdır.

	Ambalajlama
	Komponentler 
	Bidon 
	Galon 
	Kiloluk 

	
	2K Akrilik Dolgu Verniği 1.Komp.              
	12.- kg  
	3.- kg 
	1.- kg 

	
	Akrilik  Harter-495 
	  6.- kg  
	1.5.- kg 
	0.5 kg 

	
	Toplam net
	18.- kg
	4.5.- kg
	1.5 kg


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















