	Teknik Bülten 
	Ecelak
Selülozik Parlak Vernik
(58V serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	ESPV-01

02

22.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27.02.2006                                                     (Nitrocellulose Gloss Clear Finish)
	Ecelak Bülten No: VR-05817

	Tip 
	Nitroselüloz  ve alkid rezin  kombinasyonuyla hazırlanmış, çabuk  kuruyan, parlak bir sonkat verniktir.

	Solid miktarı %
	%  30 ± 3   Ağırlıkça    
	DIN 53 216

	Viskozite  
	 27  ± 5   sn/20°C   (% 50 Selülozik Tinerle inceltilmiş)
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	0.98 ± 0.01    gr/cm3              (karışım)     
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Mobilya sanayiinde  ahşap yüzeyler (kaplama, MDF,sunta yada masif) için sonkat parlak vernik olarak, Metal yüzeylerde parlak vernik olarak kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	1.8 meme çaplı alttan hazneli havalı/havasız püskürtme ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK  Selülozik Tiner 312 ile ilk kat %50 ikinci %40 oranında pistole viskozitesine inceltilir. 

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 15-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygulanmamalıdır.


· Uygulanacak nemsiz ve kuru ahşap yüzeyler (sunta, MDF yada masif) önce iyice kuru zımpara yapılır. Silinir. 

· Dolgu astarı olarak ECELAK Selülozik Dolgu Verniği ilk kat ince, daha sonraki katlar normal kalınlıkta  en az üç kat atıldıktan yaklaşık 1-3 saat sonra zımparalanır. 6 saat sonra üzerine sonkat selülozik parlak vernik uygulamasına geçilir.

· Önerilen oranlarda inceltilerek uygulamaya hazırlanan vernik, İlk kat ince, daha sonraki katlar normal kalınlıkta  en az üç kat atılmalıdır.  Katlar arasında yarım saat beklenir. 
· Metal yüzeylere atılacak ise, verniklenecek metal yüzeyler, pas, kir ve yağdan iyice temizlenir. Silinir. Arkasından ince zımpara yapılır ve sonkat vernik uygulamasına geçilir.

· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma  Süresi 
	10 – 15    dakika/20°C (ahşap yüzeyine ve uygulama dolgunluğuna göre)

	Sertleşme süresi
	5 - 12 saat/20°C   

	Kuru film kalınlığı
	15 – 25 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg karışım yapılmış vernik, tek kat olarak pistole ile uygulamada 5 - 8 m²  yer vernikler. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 160-220 gr/m² dir. 

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 

1 yıl stoklanabilir. 


· Çabuk kurur, Sert ve parlak filmler verir.

· Düzgün yüzey oluşturur. Çatlama yapmaz.

· Su ve nemin olmadığı ortamlar için uygundur 

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	12.- kg  net 
	2 ½ .- lt net
	1.- lt net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















