	Teknik Bülten 
	AkriLak Ahşap Sistemleri 

AcryLak Dolgu Verniği

(52R serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	ADV-01

02

22.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27.02.2006                                                     (Special Wood Sanding Sealer) 
	Ecelak Bülten No: VR-0520

	Tip 
	Özel rezinlerle hazırlanmış, dış etkenlere dayanıklı, ham yada emprenye edilmiş ahşap yüzeylerin gözeneklerini doldurmak ve bir sonraki kata hazırlamak için yapılmış bir dolgu verniğidir. 

	Solid miktarı %
	% 38 ± 5   Ağırlıkça 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	 70  ± 10   sn/20°C   
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.05 ± 0.01 gr/cm3
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Özellikle çam ve türevlerinden yapılmış dış ve iç doğramalar gibi ahşap malzemelerin gözeneklerinin doldurulup bir sonraki kata hazırlanmasında kullanılır. 


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Pistole (1.8 mm meme çaplı havalı) ile uygulanır. 

	Uygulanan yüzeyler 
	Nemsiz, kuru ve ön işlentisi yapılmış ham yada renklendirilmiş ve emprenye edilmiş ahşap yüzeyler 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK AcryLak Tiner 326 yada Selülozik Tiner 312 ile ambalajlama viskozitesindeki vernik yaklaşık % 30-40 inceltilerek  uygulamaya  viskozitesine getirilir. İlk kat daha düşük viskozitede  atılır.

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam ve uygulanacak ahşap yüzey sıcaklığı en az +5° olmalıdır.


· Yüzey hazırlığı yapılmış (temizlenmiş, kurutulmuş, zımparalanmış ve silinmiş) ham ahşap yüzeylere ve uygun ortam koşullarında püskürtme ile uygulanır. 

· ECELAK AcryLak Dolgu Verniği iki kat olarak atılır. İlk kat uygulaması için ahşabın doku derinliğine penetrasyonunun daha iyi olması yönünden %30 – 50 oranında inceltilir. Ikinci ve daha sonraki katlar için daha doldurucu yüzey oluşturabilmesi yönünden inceltme oranı düşürülmelidir. 
· Yumuşak ve bol gözenekli ağaçlar için ayrıca çapraz bir yada iki kat daha atmak gerekir. Uygulamadan yaklaşık 8 -12 saat/20°C sonra  zımparalama yapılır. Sonkat uygulaması bir gün sonra yapılmalıdır. 
· Kullanılan ahşabın türü ve doku yapısına, uygulama yöntemine ve uygulayıcıya bağlı olarak değişlikler görülebilir. 

· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Yapı özellikleri 
	Oto oksidatif polimerizasyon ve solvent evaporasyonuyla kuruyan, yarı-naturel yüksek molekül ağırlıklı polimerlerle, akrilik polimerlerin organik solventlerdeki solüsyonudur. 

	Kuruma  süresi
	6 – 8    saat/20°C (ahşap yüzeyine ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)

	Zımparalanma süresi
	8 - 14 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.)

	Kuru film kalınlığı
	25-30 mikron  (tek katta ortalama 60 mikron yaş film uygulamasına göre ortalama olarak verilmiştir) Fazla inceltme film kalınlığını düşürür.

	Vernikleme -tüketim
	1 kg vernik, tek kat olarak pistole ile 25-30 mikron kuru film verecek şekilde 5-8 m² yer vernikler. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 120-160 gr/m² dir.

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde en az  1 yıl stoklanabilir. 


· Dış koşullara, özellikle ısı farklılıklarına, güneş ışığına ve ultraviole etkilere dayanıklıdır. 

· Ahşabın gözeneklerine yayılıp çok iyi doldurma sağlayarak, sonkat öncesi oldukça düzgün ve pürüzsüz  bir zemin hazırlar. Ağacın doğal görüntüsünü bozmaz.

· Üzerine her türlü boya yada vernik atılabilir. Ancak iyi uyum için aynı sistem sonkatların kullanılması önerilir. 

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	 Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	16.- kg  net 
	2 ½ .- lt net
	1.-lt net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
eknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















