	Teknik Bülten 
	AkriLak Ahşap Sistemleri 

AcryLak İpekmatı Vernik

(52R serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	AİV-01

02

22.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27.02.2006                                         (Silk Gloss Special Clear Finish for Wood) 
	Ecelak Bülten No: VR-0522

	Tip 
	Özel rezinlerle formüle edilmiş, dış etkenlere dayanıklı, alt işlentisi yapılmış ahşap yüzeylerin korunmasında kullanılan sonkat bir verniktir. 

	Solid miktarı %
	% 38 ± 5   Ağırlıkça 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	 80  ± 10   sn/20°C   
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.05 ± 0.01 gr/cm3
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Alt işlentisi tamamlanmış, özellikle çam ve türevlerinden yapılmış dış ve iç doğramalar gibi ahşap malzemelerin sonkat verniği olarak kullanılır. 


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Pistole (1.8 mm meme çaplı havalı) ile uygulanır. 

	Uygulanan yüzeyler 
	Nemsiz, kuru, AcryLak Dolgu atılmış ve zımparalanmış ahşap yüzeyler 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK AcryLak Tiner 326 yada Selülozik Tiner 312 ile ambalajlama viskozitesindeki vernik yaklaşık % 30-40 inceltilerek  uygulamaya  viskozitesine getirilir. İlk kat daha düşük viskozitede  atılır.

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam ve uygulanacak ahşap yüzey sıcaklığı en az +5° olmalıdır.


· ECELAK AcryLak Dolgu Verniği ile ön işlentisi yapılmış (yüzey dolgu ve zımparalama işlemleri) ahşap  yüzeylere ve uygun ortam koşullarında pistole ile ile uygulanır. İstenirse özel tineriyle fırça ile uygulanabilir. Ancak daha düzgün yüzey elde etmek için pistole uygulaması tercih edilmelidir. 

· İki kat olarak atılır. İlk katı % 40-50 oranında  inceltilerek, ikinci katı ise %25-35 oranında inceltilerek atılır. 
· İnceltme yapılıp uygulama öncesi hazırlanan vernik 5-10 dakika bekletilir. Daha sonra uygulamaya geçilir. Kuru ve tozsuz bir ortamda kurumaya bırakılır. Dik yüzeylerde ince katlar halinde birkaç kat atılması  akmayı önler ve daha iyi sonuç verir. 

· Kullanılan ahşabın türü ve doku yapısına, uygulama yöntemine ve uygulayıcıya bağlı olarak değişlikler görülebilir. 

· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Yapı özellikleri 
	Oto oksidatif polimerizasyon ve solvent evaporasyonuyla kuruyan, yarı-naturel yüksek molekül ağırlıklı polimerlerle, akrilik polimerlerin organik solventlerdeki solüsyonudur. 

	Kuruma  süresi
	6 – 8    saat/20°C (ahşap yüzeyine ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)

	Sertleşme süresi
	8 - 24 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.)

	Kuru film kalınlığı
	25-30 mikron  (tek katta ortalama 60 mikron yaş film uygulamasına göre ortalama olarak verilmiştir) Fazla inceltme film kalınlığını düşürür.

	Vernikleme -tüketim
	1 kg vernik, tek kat olarak pistole ile 25-30 mikron kuru film verecek şekilde 5-8 m² yer vernikler. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 120-160 gr/m² dir.

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde en az  1 yıl stoklanabilir. 


· Dış koşullara, özellikle ısı farklılıklarına, su, güneş ışığı, soğuk (minimum eksi5°C) ve sıcağa (max. Artı 50°C) kontinü olarak dayanıklıdır. Ahşabın doğal görüntüsünü bozmadan, yüzeyde kaygan ve ipeksi görünüşte film oluşturur.

· Ahşap yüzeye derinlik kazandırır. Water repellent özelliğinden dolayı sudan ve yağmurdan etkilenmez. Ultraviole degredasyona dayanıklıdır.

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	 Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	16.- kg  net 
	2 ½ .- lt net
	1.-lt net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
eknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















