	Teknik Bülten 
	Su Bazlı Ahşap Sistemleri 

HydroLak İpekmatı Vernik

(08V serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	HİV-01

02

22.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27.02.2006                                            (Water Based Silk Gloss Clear Finish)
	Ecelak Bülten No: VR-01071

	Tip 
	Özel emülsiyon rezinlerle hazırlanmış dış etkenlere dayanıklı, ham ahşap yüzeyler için hazırlanmış suyla incelen  ipeksi görünümlü sonkat bir verniktir.

	Renk 
	Renksiz, süt görünümlü

	Solid miktarı %
	%  32 ± 2   Ağırlıkça 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	 30  ± 10   sn/20°C   
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.08 ± 0.1    gr/cm3                    
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Dış koşullara açık çam doğramalarda su bazlı sonkat vernik olarak kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Pistole (1.8 mm meme çaplı havalı) Fırça yada rulo ile uygulanır. 

	Uygulanan yüzeyler 
	Nemsiz ve kuru AquaLack dolgu atılmış ahşap yüzeyler 

	Uygulama tineri-inceltme
	Su ve glikol türevleri. Ambalajlama viskozitesi uygulamaya hazır viskozitededir. Inceltme daha çok ilk kat uygulaması için yapılır.

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 10-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +10°C olmalıdır. 


· ECELAK HydroLak Dolgu Verniği ile ön işlentisi yapılmış (yüzey dolgu ve zımparalama işlemleri) ahşap  yüzeylere ve uygun ortam koşullarında pistole yada fırça ile ile uygulanır. 

· Ancak daha düzgün yüzey elde etmek için pistole uygulaması tercih edilmelidir. ECELAK HydroLak İpekmatı vernik, ilk katı % 20-30 oranında  inceltilerek, ikinci katı ise %5-15 oranında inceltilerek atılır. 

· İnceltme yapılıp uygulama öncesi hazırlanan vernik 5-10 dakika bekletilir. Daha sonra uygulamaya geçilir. Kuru ve tozsuz bir ortamda kurumaya bırakılır. Dik yüzeylerde ince katlar halinde birkaç kat atılması  akmayı önler ve daha iyi sonuç verir. 

· Kullanılan ahşabın türü ve doku yapısına, uygulama yöntemine ve uygulayıcıya bağlı olarak değişlikler görülebilir. 

· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma  biçimi
	Solvent evaporasyonu yoluyla gerçekleşir.

	Kuruma  süresi
	6 – 8    saat/20°C (ahşap yüzeyine ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)

	Zımparalanma süresi
	12 - 24 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.)

	Kuru film kalınlığı
	25-30 mikron  (tek katta ortalama 60 mikron yaş film uygulamasına göre ortalama olarak verilmiştir) Fazla inceltme film kalınlığını düşürür.

	Vernikleme -tüketim
	1 kg vernik, tek kat olarak pistole ile 25-30 mikron kuru film verecek şekilde 5-8 m² yer vernikler. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 120-160 gr/m² dir.

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde en az 6 ay stoklanabilir. Donmaktan koruyunuz.


· Dış koşullara, özellikle ısı farklılıklarına, güneş ışığına ve ultraviole etkilere dayanıklıdır. 

· Suyla inceliyor olmasına karşılık, kuruyup kürleştikten sonra suda çözünmez ve sudan etkilenmez duruma dönüşür.

· Ağacın doğal görüntüsünü bozmaz. İpek mat görünüşte ahşaba derinlik sağlar

· Solvent bazlı verniklere göre kuruma, zımparalanma ve sertleşme süresi daha uzundur.

· Aşırı polar yapısından dolayı solvent bazlı sistemlerin üzerine atılmamalıdır. 
· Üzerine her türlü boya yada vernik atılabilir. 
	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Büyük Galon ambalaj
	Küçük Galon ambalaj

	
	30.- kg  net 
	10.- kg net
	3.-kg net


GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.

	Risk Bilgileri
	Yiyecek yanında bulundurmayınız.
	
	Güvenlik Bilgileri
	Kanalizasyona dökmeyiniz.

	
	Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutunuz
	
	
	


eknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















