	Teknik Bülten 
	Su Bazlı Ahşap Sistemleri 

HydroLak Sonkat Boya

(07B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	HSB-01

02

22.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27.02.2006                                       (Decorative and Protective Wood Coatings) 
	Ecelak Bülten No: BY-07107

	Tip 
	Özel emülsiyon rezinlerle formüle edilmiş, dış etkenlere ve UV ışınlara dayanıklı, ahşap yüzeyler için hazırlanmış dekoratif ve koruyucu su bazlı sonkat opak bir boyadır.

	Renk 
	Beyaz ve diğer opak renkler

	Solid miktarı %
	%  40 ± 2   Ağırlıkça 
	DIN 53 216

	Viskozite  
	 30  ± 10   sn/20°C   
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.20 ± 0.1    gr/cm3                    
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Dış koşullara açık ahşap doğramalarda, villalarda ve ahşap deniz teknelerinin üst bölümleri gibi ahşap yüzeylerde kullanılır.


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Pistole (1.8 mm meme çaplı havalı) Fırça yada rulo ile uygulanır. 

	Uygulanan yüzeyler 
	Nemsiz, kuru ve ön işlentisi yapılmış ham ahşap yüzeyler (mümkünse fırınlanmış olmalı)

	Uygulama tineri-inceltme
	Su ile %5-10 oranında pistole ile uygulama viskozitesine inceltilir.

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam ve uygulanacak ahşap yüzey sıcaklığı en az +5° 


· Yüzey hazırlığı yapılmış (temizlenmiş, kurutulmuş, zımparalanmış ve silinmiş) ham ahşap yüzeylere ve uygun ortam koşullarında püskürtme, fırça yada rulo ile uygulanır. 

· İnceltme yapılıp uygulama öncesi hazırlanan boya 5-10 dakika bekletilir. Daha sonra uygulamaya geçilir. Kuru ve tozsuz bir ortamda kurumaya bırakılır. Dik yüzeylerde ince katlar halinde birkaç kat atılması  akmayı önler ve daha iyi sonuç verir.
· İlk kat ince, ikinci kat normal kalınlıkta en az iki kat boya uygulaması yapılır. Kuruması için havadar ortam seçilmelidir.
· Pistole ile uygulamada kuruma ve sertleşme süresi daha uzun zamanda gerçekleşir. 

· Kullanılan ahşabın türü ve doku yapısına, uygulama yöntemine ve uygulayıcıya bağlı olarak değişlikler görülebilir. 

· Uygulamanın uygun ortam koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir. 
Özellikleri

	Kuruma  Süresi
	1 – 4    saat/20°C (ahşap yüzeyine ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)

	Kullanma süresi
	12 - 24 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.)

	Kuru film kalınlığı
	25-30 mikron  (tek katta ortalama 60 mikron yaş film uygulamasına göre ortalama olarak verilmiştir) Fazla inceltme film kalınlığını düşürür.

	Boyama-tüketim
	1 kg boya, tek kat olarak pistole ile 25-30 mikron kuru film verecek şekilde 5-8 m² yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 120-160 gr/m² dir.

(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde en az 6 ay stoklanabilir. Donmaktan koruyunuz.


· Dış koşullara, özellikle ısı farklılıklarına, güneş ışığına ve ultraviole etkilere dayanıklıdır. 

· Suyla inceliyor olmasına karşılık, kuruyup kürleştikten sonra suda çözünmez ve sudan etkilenmez duruma dönüşür.

· Solvent bazlı verniklere göre kuruma, zımparalanma ve sertleşme süresi daha uzundur. Aşırı polar yapısından dolayı solvent bazlı sistemlerin üzerine atılmamalıdır. Ancak kendi üzerine her türlü boya yada vernik atılabilir. 
	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Büyük Galon ambalaj
	Küçük Galon ambalaj

	
	30.- kg  net 
	10.- kg net
	3.-kg net


GÜVENLİK BİLGİLERİ
Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.

	Risk Bilgileri
	Yiyecek yanında bulundurmayınız.
	
	Güvenlik Bilgileri
	Kanalizasyona dökmeyiniz.

	
	Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutunuz
	
	
	


eknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















