	Teknik Bülten 
	EceLak 

Sentetik Astar Boya

(25B serisi)
	[image: image1.jpg]





	Döküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	ESAB-01

01

01.07.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27.02.2006                                               (Air Draying Wood Primer)
	Ecelak Bülten No: ST-02510

	Tip 
	Ahşap yüzeyler için uzun yağlı alkid reçinesiyle hazırlanmış hava kurumalı, iyi doldurucu  özellikte, sentetik   astar kat   bir  boyadır.

	Renk 
	Beyaz ve öteki renklerde

	Solid miktarı %
	%  75 – 85   Ağırlıkça
	DIN 53 216

	Viskozite  
	220  ± 20     sn/20°C      (DIN 4 Akış kabıyla)     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.35 - 1.45 gr/cm3    
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Ahşap doğramalarda ilk astar kat olarak kullanılır


Uygulama bilgileri

	Uygulama şekli
	Fırça yada rulo ile uygulanır. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Sentetik Tiner 303 ile % 20 – 30 oranında fırçayla uygulama viskozitesine inceltilebilir.

	Uygulama Viskozitesi
	22 - 30 sn/20°C  (fırça ile) 
	DIN 53 211

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 5-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +5°C olmalıdır. Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı, uygulama anında ortam periyodik olarak havalandırılmalı ve uygulama uzman kişilerce yapılmalıdır.  


· Uygulanacak ahşap yüzeyler  nemsiz ve kuru olmalıdır. Yeni boyanacak ahşap doğramalar önce iyice zımparalanır. Silinir. Ahşabın durumuna göre macun çekilir. 

· Eski boyalı yüzeyler raspa ile kazınarak iyice temizlenir ve zımparalanır.Daha sonra macunlanır. Bir tam gün sonra ilk astar kat olarak ECELAK Sentetik Astar Boya uygulamasına geçilir. Macun çekilmediği durumlarda 8 saat ara ile 2 kat astar uygulaması yapılır. Astarın tam sertleşmesinden sonra sentetik  sonkat boya atılabilir.

Özellikleri

	Kuruma  Süresi
	6 –10    saat/20°C (ahşap  yüzeye ve uygulama dolgunluğuna bağlı olarak)

	Sertleşme süresi
	12 - 24 saat/20°C   (havanın bağıl nemi  %80 den aşağı olmalıdır.)

	Kuru film kalınlığı
	35 – 45 mikron  (tek katta ortalama olarak)

	Boyama-Tüketim
	1 kg astar, tek kat olarak pistole ile uygulamada 4 - 5 m², fırça ile uygulamada ise  

6 - 7 m² yer boyar.  Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 140-250 gr/m² dir. 
(uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve renge bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,direkt güneş ışığından, ısı veren cihazlardan ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +30°C nin altında en az 1 yıl stoklanabilir. 


· Üzerine atılacak boyanın  sağlamlığını arttırır ve yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.

· Doldurucudur. Yüzeydeki pürüzleri giderir. Sonkat boyanın daha estetik ve düzgün görünmesini sağlar.

· Ahşabın kısa sürede bozulmasını ve çürümesini engeller.

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	20.- kg  net 
	3.- kg net
	1.- kg net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















