	Teknik Bülten 
	Tek Bileşenli Poliüretan

Parke Cam Cila

(28V serisi)
	[image: image1.jpg]





	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	TBPPCC-01

02

01.08.2003

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	27.02.2006                                                   (Polyurethane Floor Varnish)  
	Ecelak Bülten No: VR-230

	Tip 
	Üretan Oil tip rezinle hazırlanmış tek bileşenli, hava kurumalı, parlak  bir sonkat ahşap parke verniğidir.

	Solid miktarı %
	%  50 ± 3   Ağırlıkça     
	DIN 53 216

	Viskozite  
	   50  ± 10    sn/20°C     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.00 ± 0.1    gr/cm3                    
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Bina içi ahşap parkelerin cilalanmasında, ahşap pergoleler, sundurma, lambiri, bank ve bahçe çitleri gibi ahşap yüzeylerde kullanılır.


Uygulama Bilgileri

	Uygulama şekli
	Fırça yada rulo ile uygulanır. 

	Uygulanan yüzeyler 
	Nemsiz, kuru ve alt işlentisi yapılmış ahşap parke yüzeyler 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Sentetik Tiner-303 ile inceltilir. Ambalajlama viskozitesi uygulamaya hazır viskozitededir. Inceltme daha çok ilk kat için yapılır. Ancak % 10 dan fazla inceltilmemelidir.

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 10-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +10°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda uygulanmamalıdır.


· Uygulanacak ahşap parkelerin ve ahşap doğramaların  nemsiz, kurutulmuş ve iyice temizlenip ön zımparası yapılmış olması gerekir. 

· Uygulamaya hazırlanmış nemsiz ve kuru yüzeyler, önce iyice temizlenir ve ön zımpara işlemi yapılır. Silinir. Daha sonra, ECEDUR Poliüretan  Dolgu Verniği yada ECELAK Selülozik Dolgu Verniği  ile, ağacın durumuna göre 1 yada 2 kat astarlanıp zımparalanarak sonkat uygulamasına hazır duruma getirilir. 

· Bir tam gün sonra Parke Cam Cila uygulamasına geçilir. İnceltme gerektirmez. Ancak bazı durumlarda %5-10 oranında inceltilebilir. İlk kat ince öteki katlar normal kalınlıkta olacak şekilde 2-3 kat parke verniği atılır.

· Cilalanacak  parkeler eski ve vernikliyse önce bunların iyice kazınması ve sistreden geçirilmesi gerekir. Ayrıca yeniden dolgu verniği uygulaması yapılmalıdır.

Özellikleri

	Kuruma-Sertleşme 
	 4-8 saat/20°C de kurur. 18-24 saat/20°C de sertleşir. (uygulanan yüzeye, uygulama dolgunluğuna ve neme bağlı olarak değişiklik gösterebilir)

	Kuru film kalınlığı
	30-35 mikron  (tek katta ortalama 70 mikron yaş film uygulamasına göre ortalama olarak verilmiştir) Fazla inceltme film kalınlığını düşürür.

	Vernikleme-Tüketim
	1 lt vernik, tek kat olarak fırça ile 30-35 mikron kuru film verecek şekilde 7-9 m² yer vernikler. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 120-160 gr/m² dir. (uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1 yıldır.


· İyi hazırlanmış ve doldurulmuş ahşap yüzeylerde oldukça parlak,sert,elastik ve estetik görünümlü düzgün filmler verir.

· Aşınma ve darbelere dayanıklıdır. Ağacın doğal görüntüsünü ve rengini bozmaz.

· Tam sertleştiğinde, alkol, tuzlu ve şekerli su, içki, meşrubat ve benzeri maddelerden etkilenmez.

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	12.- kg  net 
	2 ½ lt net
	1.- lt net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















