	Teknik Bülten 
	[image: image1.jpg]


Sentetik Deniz Verniği

Bot-Yat Vernik

(28V serisi)
	

	Doküman No.

Revizyon........

Tarih...............

Sayfa..............
	SDVYV-01

02

01.01.2002

01/1
	
	

	
	
	
	Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir

Gölcükler Köyü-Menderes

	2002-10-05                                                              ( Boat-Yacht Varnish)
	Ecelak Bülten No: VR-210

	Tip 
	Özellikle deniz suyuna dayanıklı polimerlerle hazırlanmış, hava kurumalı,  koruyucu özellikte bir ahşap yüzey verniğidir.

	Solid miktarı %
	%  52 ± 3   Ağırlıkça     
	DIN 53 216

	Renk 
	Renksiz ve transparan

	Viskozite  
	   70  ± 15    sn/20°C     
	DIN 53 211

	Yoğunluk   
	1.00 ± 0.1    gr/cm3                    
	DIN 53 757

	Kullanım yerleri 
	Dış koşullara açık ahşap pergoleler, sundurma, lambiri, bank ve bahçe çitleri, ahşap deniz teknelerinin üst bölümleri gibi ahşap yüzeylerde kullanılır.


Uygulama Bilgileri

	Uygulama şekli
	Fırça yada rulo ile uygulanır. 

	Uygulanan yüzeyler 
	Ön işlentisi ve temizliği yapılmış ahşap yüzeyler. 

	Uygulama tineri-inceltme
	ECELAK Sentetik Tiner-303 ile %10-15 oranında fırça ile uygulama viskozitesine inceltilir.

	Uygulama  viskozitesi 
	22 - 30 sn/20°C  (fırça yada rulo ile) 
	DIN 53 211

	Uygulama koşulları
	Havanın bağıl nemi en çok %80, ortam sıcaklığı 10-30°C ve uygulanacak yüzey sıcaklığı en az +10°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda uygulanmamalıdır.


· Verniklenecek ahşap yüzeylerin nemsiz, kurutulmuş ve iyice temizlenip ön zımparası yapılmış olması gerekir. 

· Daha iyi sonuç için ilk koruyucu kat olarak fırça yada süngerle ECETEX Ahşap Koruyucu (renksiz) emprenye edilir. (malzemenin ahşabın derinliğine yayılacak biçimde emdirilme işlemi.). Bir gün sonra yat vernik uygulamasına geçilir.

· İlk kat ince, ikinci kat normal kalınlıkta en az iki kat vernik atılır. 

· Pistole ile uygulamada kuruma ve sertleşme süresi daha uzun zamanda gerçekleşir. 

Özellikleri

	Kuruma-Sertleşme 
	 4-8 saat/20°C de kurur. 18-24 saat/20°C de sertleşir. (uygulanan yüzeye, uygulama dolgunluğuna ve neme bağlı olarak değişiklik gösterebilir)

	Kuru film kalınlığı
	30-35 mikron  (tek katta ortalama 70 mikron yaş film uygulamasına göre ortalama olarak verilmiştir) Fazla inceltme film kalınlığını düşürür.

	Vernikleme-Tüketim
	1 lt vernik, tek kat olarak fırça ile 30-35 mikron kuru film verecek şekilde 7-9 m² yer vernikler. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç 120-160 gr/m² dir. (uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) 

	Depolama
	Kuru ve serin yerde,ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1 yıldır.


· Güneş ışığından, yağmur ve nemden etkilenmez. Ahşabın çürümesini önler.

· Alkalik ortamlara iyi dayanıklılık gösterir. Antikorozif özelliktedir.

	Ambalajlama 
	Bidon ambalaj
	Galon ambalaj
	Kiloluk ambalaj

	
	12.- kg  net 
	2 ½ lt net
	1.- lt net


GÜVENLİK BİLGİLERİ

Kapalı yerlerde yapılan uygulamalarda maske kullanılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
	Risk Bilgileri
	:  R 11 Kolay alevlenebilir.
	Tehlike Sembolü
	:  H2 , Xn

	
	:  R 20 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
	 Stoklama Kodu
	:  C3

	Güvenlik Bilgileri
	:  S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içilmez.

	
	:  S 24 Cilde temasından sakınınız.
	:  S 38 Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum cihazı kullanınız.


· Yanıcı ve parlayıcıdır. Kullanım sırasında sigara içilmemeli ve ısı ,ateş, kıvılcım ve ark çıkaran cihazların bulunduğu yerde uygulama yapılmamalıdır. 
Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our techhnical  informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.
Ecelak Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605   Fax:0(232) 782 22 55



















